Оценка эффективности применения вермикулита и глауконита в качестве адсорбентов тетрациклина

В.А. Анисимова., К.Б. Ким., С.И. Нифталиев.

Студентка 4 курса бакалавриата

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, факультет экологии и химичеcкой технологии, Воронеж, Россия

E-mail:anisimovav2207@gmail.com

Загрязнение водных ресурсов антибиотиками, в том числе тетрациклинами является одной из серьезных экологических проблем.

Присутствие остаточных количеств тетрациклинов в продуктах питания, водоёмах и почвах оказывает пагубное воздействие на здоровье человека и экологию в целом, вызывая развитие антибиотикорезистентности микроорганизмов.

Адсорбционные методы очистки являются наиболее эффективными. Алюмосиликаты различного состава и происхождения находят широкое применение в качестве адсорбентов. Что связано с их распространённостью в природе, экономической доступностью, сорбционными и ионообменными свойствами.

Поэтому актуальной задачей является создание биоразлагаемого и доступного сорбента для очистки сточных вод.

В качестве объектов исследования использовали: вермикулит (Потанинское месторождение, Челябинская обл.) и глауконит (Каринское месторождение, Челябинская обл.).

Вермикулит – экологически чистый минерал, относящийся к группе гидрослюд, обладает низкой плотностью, химической стабильностью, высокой адсорбционной способностью, катионообменной емкостью.

Глауконит относится к железистым слюдам, имеет слоистую структуру, состоящую из тетраэдрических и октаэдрических слоев. В структуре глауконита могут происходить изоморфные замещения, в результате чего возникает не скомпенсированный заряд в тетраэдрических сетках. Кроме того, на базальных поверхностях глауконита имеются активные сорбционные центры. Что делает глауконит перспективным сорбентом для очистки воды от различных загрязнителей, в том числе тетрациклинов.

Целью работы было оценить возможность использования вермикулита и глауконита в качестве сорбентов для очистки сточных вод от тетрациклина.

Исследовали проводили в статических условиях при постоянном перемешивании при комнатной температуре, концентрация тетрациклина составляла Со=25 мг/л. Количественное определение тетрациклина, осуществляли спектрофотометрическим методом длина волны 357 нм (Unico AC85).

Результаты исследований показали, что применение глауконита является наиболее эффективным, степень сорбции достигает 87 %. Величина адсорбционной емкости глауконита CЕmax моль/г∙105= 543,2, что в 1,7 раза выше адсорбционной емкости вермикулита.

Высокая эффективность глауконита обусловлена его развитой пористой структурой и высоким содержанием активных функциональных групп, способных к комплексообразованию с молекулами тетрациклина, а также высоким значением тетраэдрического заряда. Вермикулит также проявляет значительную сорбционную активность, уступая глаукониту, но характеризуясь более коротким временем достижения равновесия.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения указанных минералов в качестве экономически выгодных и экологически безопасных природных сорбентов для очистки сточных вод от антибиотиков, в том числе тетрациклина.