Синтез аморфного фосфата кальция, стабилизированного катионными ингибиторами

Забежайлова Е.А. 1, Самофалов П.С. 2, Голубчиков Д.О.1,2, Евдокимов П.В.1,2

Путляев В.И.1,2

Студент, 2 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Химический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: lizazab3@mail.ru

Одним из перспективных неорганических компонентов композитных биоматериалов для восстановления повреждений костной ткани является аморфный фосфат кальция (АФК), который представляет собой метастабильную неорганическую фазу, рассматриваемую как промежуточный продукт биоминерализации костной ткани и предшественник кристаллического гидроксиапатита. Растворимость АФК значительно выше, в сравнении с трикальцийфосфатом (Ca3(PO4)2) и гидроксиапатитом (ГАП, Ca10(PO4)6(OH)2), тем самым будет обусловлена более высокая скорость резорбции и ремоделирования материала при введении в организм. АФК термодинамически нестабилен, что обусловливает его склонность к спонтанной кристаллизации с образованием апатитной фазы, поэтому может быть получен только при низких температурах и в узком диапазоне pH. В этой связи актуальной задачей является разработка подходов к стабилизации АФК в широком диапазоне значений pH и температуры путем введения различных катионных и анионных ингибиторов кристаллизации [1], таких как металлы II и III группы основной подгруппы.

В ходе работы был синтезирован аморфный фосфат кальция в присутствии таких ингибиторов кристаллизации, как катионы магния, стронция и цинка в различных мольных долях (2.5 %, 5 %, 10 %) при различных значениях pH в диапазоне от 6 до 12 с шагом в 2, который поддерживался за счет постоянного добавления раствора аммиака. По результатам рентгенофазового анализа были определены составы соединений, характерных для каждых условий синтеза, также для уточнения состава был использован метод ИК-спектроскопии. Размер полученных частиц был измерен методом динамического лазерного светорассеяния (ДЛС). Морфология частиц была изучена с помощью растровой электронной микроскопии, которая также позволила уточнить размер полученных частиц. Следует отметить, что АФК обладает большей площадью поверхности, чем гидроксиапатит кальция, что открывает возможность его применения в качестве носителя биологических молекул для их адресной доставки в организм.

Использование катионов магния, стронция и цинка в качестве ингибиторов кристаллизации АФК существенно влияет на стабильность структуры аморфного фосфата кальция и свойства материалов на его основе. Варьирование pH среды позволяет оптимизировать условия синтеза. Полученные результаты открывают перспективы для создания биосовместимых и функциональных материалов, которые могут успешно применяться в медицинских целях, таких как остеосинтез и регенерация костных тканей.

Литература

1. Zuev, D.M., Golubchikov, D.O., Evdokimov, P.V. et al. Synthesis of Amorphous Calcium Phosphate Powders for Production of Bioceramics and Composites by 3D Printing. Russ. J. Inorg. Chem. 67, 940–951 (2022).