Исследование влияния плазмохимической обработки на структуру и тепловую историю ЛАС стекла

Трегубов К.Э.

Аспирант, 1 года обучения

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: kirill.tregubov.2018@gmail.com

Объектом исследования является стекло системы Li₂O–Al₂O₃–SiO₂ (ЛАС). Материалы на основе ЛАС системы представляют интерес благодаря возможности создания ситаллов с уникальным комплексом свойств: оптической прозрачностью, высокой механической прочностью и, что наиболее важно, околонулевым температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) [1].

Перспективным направлением применения ЛАС материалов является создание микрошариков для датчиков температуры на базе оптических микрорезонаторов с модами шепчущей галереи. Ранее подобные резонаторы из иттриево-алюмосиликатного стекла [2] показали высокую чувствительность к тепловым флуктуациям из-за теплового расширения матрицы. Использование микрошариков из ЛАС стекла с низким ТКЛР способно нивелировать этот эффект. Эффективным методом получения идеальных сфер является сфероидизация порошков в высокотемпературной плазме.

В работе исследовалось стекло состава (мас. %): 52,77 SiO2; 23,26 Al2O3; 4,75 Li2O; 9,9 P2O5; 1,18 MgO; 0,49 ZnO; 0,29 CaO; 1,72 BaO; 2,37 TiO2; 1,58 ZrO2; 0,69 As2O3; 0,99 Sb2O3 [3]. Синтез проводили при 1600°C с последующим отжигом при 630°C. Полученное стекло имеет плотность 2,46 г/см³, пропускание 90% и ТКЛР = 47,7∙10⁻⁷ К⁻¹ в интервале от -100 до 500°С.

Для получения порошка стекло измельчали и выделяли фракцию 20–64 мкм: частицы мельче 20 мкм склонны к возгонке в плазме, а крупные требуют большей мощности. Средний размер частиц составил 23 мкм. Сфероидизацию проводили в аргоновой плазме при температуре порядка 6000–8000°С.

Анализ химического состава микрошариков выявил снижение концентрации Li₂O на 10,1% (с 4,37 до 3,93 мас. %) по сравнению с исходным порошком стекла, предположительно из-за воздействия высокотемпературной плазмы происходит улёт лития. Данные дифференциально сканирующей калориметрии показали смещение пика кристаллизации на 40°C в область высоких температур и снижение его интенсивности, что свидетельствует о структурной перестройке стекла и снижении его кристаллизационной способности после плазменной обработки. Это потенциально можно компенсировать изменением химического состава стекла с увеличенным количеством лития.

Выражаю благодарность своему научному руководителю, заведующему кафедрой ХТСиС Сигаеву Владимиру Николаевичу и доценту кафедры ХТСиС Савинкову Виталию Ивановичу

Измерения химического состава выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования имени Д.И. Менделеева

Литература

1. Hartmann P., Jedamzik R., Carre A., et al. Glass ceramic ZERODUR®: Even closer to zero thermal expansion: a review, part 1 // J. Astron. Telesc. Instrum. Syst.2021. V. 7. No. 2. P. 020901.

2. Walo-Martín D., Paz-Buclatin F., Rios S., et al. Temperature sensing with Nd3+ doped YAS laser micro-resonators // Appl. Sci. 2021. V. 11, No. 3. P. 1117.

3. Патент № 2569703 С1 Российская Федерация, МПК С03С 10/12 (2006.01). Способ получения оптического ситалла: № 2014124965/03: заявл. 19.06.2014: опубл. 27.11. 2015 / Сигаев В.Н., Савинков В.И., Строганова Е.Е., Игнатов А.Н. – 9 с