Извлечение тантала из фторидных и сульфатно-фторидных растворов методом жидкостной экстракции

Дюрягин В.В.1, Солодовникова П.А.1, Кириллов С.В.1, Кириллов Е.В.1, Рычков В.Н. 1

Инженер-исследователь

1Уральский Федеральный Университет имени Первого президента Б.Н. Ельцина, Физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: v.v.diuriagin@urfu.ru

Спрос на высокочистые танталовые соединения в настоящее время велик и с каждым годом увеличивается, как и требования к таким соединениям. В связи с этим создается необходимость поиска новых методов получения соединений, отвечающих новым требованиям, так как существующие технологии очистки перестают быть актуальными. Кроме того, ужесточающиеся экологические нормы приводят к удорожанию таких процессов. В данном контексте становится актуальным поиск новых экстрагентов, способных комплексно решать перечисленные вызовы современности. Современные исследователи данной тематики отмечают перспективность использования спиртов и кетоном в качестве альтернативы используемых в промышленности экстрагентов. Большое число работ посвящено экстракции тантала с использованием октанолов различной модификации [1 – 3].

В настоящей работе было проведено исследование возможности очистки тантала методами жидкостной экстракции с использованием спиртов и кетонов. Предполагается, что использование таких экстрагентов позволит сделать процессы очистки более экологичными и безопасными для персонала без снижения или даже с улучшением качества получаемого продукта. Для этого были проведены серии экспериментов по экстракции тантала из фторидных и сульфатно-фторидных модельных растворов рядом выбранных экстрагентов при различных параметрах.

Как результат, были получены зависимости, описывающие влияние плавиковой кислоты на степень экстракции тантала во фторидных модельных растворах, а также влияние плавиковой и серной кислот на степень экстракции тантала во фторидно-сульфатных модельных растворах. Дано обоснование поведения тантала при экстракции.

Таблица 1. Влияние плавиковой и серной кислот на степень экстракции тантала

| C(HF), M | C(H2SO4), M | 1-ОКТАНОЛ | 2-ОКТАНОН | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 1-ГЕКСАНОЛ | 1-ДЕКАНОЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 10,2 | 87,0 | 89,2 | 87,2 | 58,8 |
|  | 2 | 15,8 | 90,9 | 95,4 | 91,4 | 69,7 |
|  | 3 | 28,6 | 93,0 | 97,3 | 95,0 | 86,0 |
| 10 | 1 | 9,8 | 83,9 | 77,5 | 58,4 | 21,2 |
|  | 2 | 11,0 | 88,0 | 84,7 | 80,5 | 70,5 |
|  | 3 | 12,9 | 90,3 | 91,9 | 89,3 | 81,2 |
| 15 | 1 | 4,3 | 66,2 | 75,2 | 55,5 | 17,6 |
|  | 2 | 7,6 | 87,0 | 79,4 | 79,3 | 68,6 |
|  | 3 | 9,6 | 94,7 | 82,2 | 93,2 | 77,3 |

Литература

1. Поветкин К. А. Опытно-промышленные испытания экстракционной технологии получения оксида тантала из танталсодержащих остатков / К. А. Поветкин, М. Л. Новиков, А. В. Смирнов, А. В. Нечаев // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. – 2023. – Т. 14, №1. – С. 207-212. DOI:10.37614/2949-1215.2023.14.1.037

2. Маслобоева С. М. Экстракционная переработка фторидно-сернокислых растворов разложения плюмбомикролитового концентрата / С. М. Маслобоева, В. Н. Лебедев, Л. Г. Артюнян // Вестник МГТУ. – 2010. – Т. 13, №4/2. – С. 902-906.

3. Николаев А. И. Новые подходы в технологии экстракции ниобия и тантала / А. И. Николаев, В. Г. Майоров // Доклады академии наук. ‒ 2007. ‒ Т. 415, №1. ‒ С. 67-69.