Исследование релаксации напряжения резиновых смесей на основе синтетического изопренового каучука с полиэтиленами различных типов

Жарылганова М.Б.

Студент, 2 курс магистратуры

МИРЭА – Российский технологический университет, 
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: zharylganovamb@gmail.com

Актуальным направлением развития полимерной отрасли является разработка полимерных композитов, объединяющих лучшие свойства эластомеров и термопластов. Данное исследование посвящено изучению влияния введения в резиновые смеси на основе синтетического полиизопрена (СКИ-3) 3–10 масс.% полиэтиленов различной плотности (ПЭВП и ЛПЭНП) на вязкоупругие характеристики полученных эластомерных композиций. Акцент сделан на анализе параметров релаксации напряжения как индикатора технологичности переработки материалов [1,2].

В таблице 1 представлены данные по параметрам релаксации напряжения для исследуемых композиций.

Таблица 1. Показатели релаксации напряжения исследуемых эластомерных композициях

| Композиция | Соотношение полимеров | Величина крут. мом. на первой секунде k, усл. ед. Муни | Скорость релаксации a, Муни/сек | Коэффициент релаксации KР, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СКИ-3 |  | 43,75 | 0,370 | 37,86 |
| СКИ-3 / ПЭВП | 97/3 | 17,26 | 0,547 | 57,22 |
|  | 95/5 | 17,22 | 0,540 | 58,66 |
|  | 93/7 | 20,84 | 0,506 | 57,69 |
|  | 90/10 | 20,00 | 0,536 | 58,56 |
| СКИ-3 / ЛПЭНП | 97/3 | 26,23 | 0,517 | 50,94 |
|  | 95/5 | 18,98 | 0,601 | 57,11 |
|  | 93/7 | 19,82 | 0,587 | 57,67 |
|  | 90/10 | 24,54 | 0,471 | 57,67 |

Введение обоих типов полиэтилена во всех исследованных соотношениях приводит к увеличению скорости релаксации (рост экспоненты a). Для СКИ-3 a=0,370. Для резиновых смесей с ПЭ значение возрастает до диапазона 0,471–0,601. Максимальная скорость релаксации зафиксирована для смеси СКИ-3/ЛПЭНП (95/5), где a=0,601.

Коэффициент релаксации для СКИ-3 составляет 37,86%. Введение ПЭВП повышает KP до уровня 57,22–58,66%. При этом он практически не зависит от содержания термопласта (разброс ≤ 2,5%), что указывает на стабилизацию процесса уже при малых добавках (3 масс.%). Введение ЛПЭНП также увеличивает KP (до 50,94–57,67%), однако зависимость от концентрации более ярко выражена: скачок показателя происходит при переходе от 3 к 5 масс.%, далее значение стабилизируется аналогично [3]. Таким образом, снижение времени релаксации при введении ПЭ обеспечивает улучшение перерабатываемости и снижение внутренних напряжений в эластомерных композициях. Ранее было показано положительное влияние полиэтиленов на когезионную прочность резиновых смесей и на технические свойства резин [4].

Выражаю искреннюю благодарность моему научному руководителю, Л.Р. Люсовой.

Литература

- Мяделец В.В. и др. Исследование релаксационных процессов в эластомерах, наполненных измельченным вулканизатом // Труды БГТУ, 2015, №4, С. 67–73.

- Лешкевич А.В. и др. Технологические свойства эластомерных копозиций с комплексным активатором вулканизации // Труды БГТУ, 2024, Серия 2, №2, С. 61–67.

- Шашок Ж.С. и др. Релаксационные свойста эластомерных композиций, содержащих высокодисперсные углеродные добавки // Вестник Казанского технологического университета, 2015, Т.18, №3, С. 201–204.

- Чернышов С.В. и др. Влияние полиэтилена высокой плотности на свойства эластомерных материалов из синтетического полиизопрена // Каучук и резина, 2023, Т.82, №5, С. 242-247.