Влияние предварительной подготовки тяжелой смолы пиролиза на структуру получаемого кокса

Лаптев А.М.

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: lptv15@mail.ru

Потребности в нефтяных малосернистых коксах для производства углеродных материалов, применяемых в металлургии, атомной технике, электролизных процессах, химическом машиностроении и других высокотехнологичных отраслях сегодня составляют сотни тысяч тонн.

Ранее показана возможность получения кокса с пониженным содержанием серы из гудрона при введении в него перед коксованием добавки 5-10 % тонкодисперсного порошка прокаленного нефтяного кокса и коксов различной структуры из смесей, содержащих тяжелые газойли каталитического крекинга, гудроны, ТСП, масляные экстракты, с получением в коксах повышенного содержания игольчатых структур.

В данной работе ставится задача получения из ТСП кокса с повышенным содержанием игольчатых структурных составляющих.

Для эксперимента использовали тяжелую часть ТСП с началом кипения 150 °С (ТТСП) с плотностью 1,11 г/см3, в отличие от суммарной смолы с плотностью 1,07 г/см3 с началом кипения при 130 °С.  Коксование проводили на установке периодической дистилляции с темпом нагрева до 540 °С 3-3,5 град/мин. Баланс процесса коксования для продуктов ТСП и ТТСП показан в таблице (таблица 1), а распределение структурных составляющих в коксах представлено на рисунке ниже (рисунок 1).

Таблица 1. Баланс коксования ТСП

| Продукты коксования | ТТСП | ТСП |
| --- | --- | --- |
| Кокс, % | 31,7 | 10,3 |
| Жидкие продукты, % | 62,3 | 61,1 |
| Газ, % | 5,9 | 28,6 |

Рисунок 1. Распределение структурных составляющих кокса из ТСП

Из приведенных данных видно, что из ТТСП выход кокса в три раза выше, чем при коксовании суммарной ТСП. В структурных составляющих кокса из ТТСП отмечено значительное содержание (36,7 %) мелкоигольчатых структурных составляющих, с размерами микроволокон 70-200 мкм, которых в коксе из ТСП крайне мало (3,2 %), что объясняется, по-видимому, более высоким суммарным содержанием в ней ароматических углеводородов в сравнении с ТСП.