Исследование реологических характеристик АБС-пластика для изготовления изделий методом FDM-печати

Анищенкова А.И, Харламова К.И.

Студент, 4 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов, Москва, Россия

E-mail: anishchenkova03@mail.ru

FDM (Fused Deposition Modelling) является доступным методом создания изделий сложной формы, а потому признан одним из самых популярных методов аддитивного производства. Объекты создаются слой за слоем с помощью непрерывной подачи термопластичной полимерной нити. Филамент нагревается, экструдируется через сопло принтера и наносится на печатный стол. После напечатанные слои изделия охлаждаются до температуры окружающей среды и затвердевают [1].

Ключевую роль в процессе печати имеет вязкость. При слишком высокой вязкости материал будет с трудом экструдироваться. С другой стороны, при очень низкой вязкости материал будет произвольно вытекать из сопла. Поэтому важно понимать реологическое поведение материала, чтобы знать, возможно ли его использовать для печати и при каких параметрах печати. Оценить реологические свойства термопластов можно по кривым течения.

Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) — это сополимер, который благодаря таким свойствам, как устойчивость к химическим веществам, тепловым и физическим воздействиям, является отличным базовым материалом для различных применений [2].

Цель работы: определить влияние реологических свойств на технологические параметры FDM-печати на примере АБС-пластика.

В качестве объекта исследования был использован АБС-пластик марки 1525-31.

Исследование реологических характеристик проводили на установке МВ-3М при следующих условиях: в диапазоне температур от 210 °C до 250 °C с шагом в 20 °C.

Полученные кривые течения для АБС марки 1525-31 представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость 𝑙𝑔(𝛾ист) от 𝑙𝑔(𝜏) для АБС-пластика марки 1525-31 при температуре 210 °C

На основе полученного графика можно сделать вывод, что при температуре 210 °C при увеличении напряжения сдвига линейно возрастает скорость сдвига.

Литература

- Zharylkassyn B., Perveen A., Talamona D. Effect of process parameters and materials on the dimensional accuracy of FDM parts //Materials Today: Proceedings. – 2021. – Т. 44. – С. 1307-1311.

- Abbas T. F., Mansor K. K., Ali H. B. The Effect of FDM Process Parameters on the Compressive Property of ABS Prints //Journal of Hunan University Natural Sciences. – 2022. – Т. 49. – №. 7.