Координационные соединения титана (+4) с феноксииминными лигандами — катализаторы синтеза полиолефинов

Шилов Е.А., Магомедов К.Ф., Майоров А.Д.

Студент, 3 курса специалитета

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Российская Федерация, 119992 Москва, Ленинские горы, 1

E-mail: nik.sh1lov@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Фенокси-иминные комплексы переходных металлов 4 группы представляют собой одну из наиболее изученных групп пост-металлоценовых катализаторов полимеризации этилена и других альфа-олефинов. Из фундаментальных результатов этих почти тридцатилетних исследований следует, что продуктивность каталитических систем пост-металлоценового типа и свойства получаемых на них полимеров определяются всеми компонентами этих систем, включая соединение переходного металла (в данном случае титана), стабилизирующие его органические лиганды и активаторы, превращающие пре-катализатор в истинный катализатор.

Путем взаимодействия 3,5-дитретбутилсалицилового альдегида с соответствующими аминами были получены феноксииминные соединения, которые в последующем использовались в качестве лигандов в реакциях с хлоридом и изопропоксидом титана (IV) c образованием необходимых комплексов (1-4).

Рис.1. Схема синтеза лиганда и комплекса

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Состав и строение синтезированных комплексов подтверждены данными элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии. В 1Н ЯМР спектрах синтезированных комплексов исчезают сигналы протонов гидроксильных групп. Сигналы протонов иминного фрагмента (СН=N) смещены в слабые поля на 0,3-1,1 м.д., что подтверждает факт комплексобразования. В случае диалкоксидных комплексов, помимо сигналов протонов лиганда появляется набор сигналов, отнесенный к протонам изо-пропоксигрупп.

Полученные хлоридные и изопропоксидные комплексы титана (IV) в присутствии бинарных активаторов (3Et2AlCl+Bu2Mg или 3Et3Al2Cl3+Bu2Mg) показали себя как высокоэффективные катализаторы для синтеза СВМПЭ с активностью до 3200 кг ПЭ моль-1 ч-1 атм1.

Отмечено, что природа и состав АОС оказывают существенное влияние на величины молекулярных масс образцов СВМПЭ. Были изучены физико-химические свойства полученных насцентных порошков и ориентированных нитей.

Показано, что синтезированные постметаллоценовые каталитические системы способны производить полиэтилен с морфологией, позволяющей перерабатывать его методом твердофазного формования сверхвысокопрочных (разрывная прочность выше 2.5 ГПа) и сверхвысокомодульных (модуль упругости выше 150 ГПа) ориентированных нитей и волокон.

# Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-13-00089).