Влияние восстановления водородом на газовую чувствительность композитов TiO2/Pt, синтезированных методом одностадийного распылительного пиролиза в пламени

Забелина М.Д., Гребенкина А.А., Кривецкий В.В.

Студент, 2 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maryazabelina@gmail.com

Полупроводниковые металлооксидные газовые датчики находят широкое применение в мониторинге загрязнения окружающей среды и неинвазивной медицинской диагностике. Диоксид титана обладает стабильностью сенсорных характеристик при долговременной работе, но имеет высокое сопротивление. Легирование ниобием позволяет повысить проводимость TiO2 [1], модифицирование платиной катализирует поверхностные реакции, что способствует увеличению сенсорных откликов.

Методом распылительного пиролиза в пламени был синтезирован TiO2 содержаний 4 масс. % Nb и 1 масс. % Pt (TNP). Образец восстанавливали в потоке газовой смеси H2/Ar (8 об. %) при различных условиях (табл. 1).

Таблица 1. Условия восстановления образцов и результаты РФА ПВО

|  | TNP | TNP-2h-300 | TNP-2h-400 | TNP-4h | TNP-6h | TNP-8h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, ч | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Температура восстановления, ⁰С | - | 300 | 400 |  |  |  |
| Содержание платины на поверхности композита, масс. % | 0,38±0,24 | - | 0,65±0,06 | 0,59±0,07 | 0,72±0,10 | 0,69±0,62 |

Полученные образцы были охарактеризованы методами рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением (РФА ПВО), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и изучена их сенсорная чувствительность по отношению к ЛОС (ацетон, ацетальдегид, формальдегид) и неорганических газов (H2, CO, CH4, H2S).

Рис. 1. а) Снимок ПЭМ для TNP б) распределение размеров кристаллитов TiO2 и частиц Pt для TNP

Показано, что платина образует мелкодисперсные частицы на поверхности TiO2 (рис. 1), концентрация которых увеличивается при 2-часовом восстановлении. Однако увеличение времени выдержки не приводит к дальнейшему росту концентрации (Табл. 1).

Литература

1. Kuranov D., Platonov V., Konstantinova E., Grebenkina A., Rumyantseva M., Polomoshnov S., Krivetskiy V. Gas sensing with Nb (V) doped nanocrystalline TiO2: Sensitivity and long-term stability study // Sens. Actuators B Chem. 2023. Vol. 396. P. 134618.