Закономерности продуктов реакций сополимеризациибисмалеимидов с аллильными и аминными соединениями для создания полимерных матриц с регулируемыми свойствами

Кидалов Е.М., Абдулина Д.Р., Кондратьева А.А.

Студент, 4 курс специалитета

МГУ имени М.В.Ломоносова,химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kidalovem@mail.ru

Бисмалеимидные связующие (БМИ) находят широкое применение в составе полимерных композиционных материалов (ПКМ), используемых в электронике, авиастроении, автомобильной и оборонной промышленности, благодаря диэлектрическим свойствам, высокой температуростойкости (до 220 °С) и низкой горючести [1]. Взаимодействие мономеров БМИ с сомономерами характеризуется сложным механизмом, реализующимся через множество параллельных реакций с участием малеимидной группы: присоединение по Михаэлю, реакция Дильса-Альдера, еновая реакция и другие[2]. Это приводит к тому, что зависимость структуры и свойств конечного материала от исходного соотношения компонентов является трудно прогнозируемой. Определение продуктов реакции сополимеризациидля получения материала с заданными характеристиками требует детального понимания путей протекающих превращений.

Для упрощения задачи и исключения влияния стерических факторов на данном этапе работы были использованы модельные системы на основе монофункционального фенилмалеимида (ФМИ). ФМИ синтезировали циклизацией соответствующей малеамидокислоты с использованием малеинового ангидрида в среде уксусной кислоты (Рис. 1). Предложенный метод позволил отказаться от использования уксусного ангидрида, являющегося контролируемым прекурсором[3]. В ходе оптимизации синтеза ФМИ, выход целевого продукта составил 73%.

Рис.1. Синтез фенилмалеимида

В ходе работы изготовлены двухкомпонентные смеси ФМИ с аминным и аллильнымсомономерами (Рис. 2). Модельные реакции проводили при температурах 120–150 °С и мольных соотношениях ФМИ:сомономер = 1:1 и 2:1.Анализ реакционных смесей методом спектроскопии ЯМР на ядрах1Hпоказал, что при взаимодействии с анилином преимущественно протекает реакция присоединения по Михаэлю.

Рис. 2. Модельная система ФМИ с сомономерами

Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А21-121011590086-0 Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Литература

1.Iredale R. J., Ward C., Hamerton I. Modern advances in bismaleimide resin technology: A 21st century perspective on the chemistry of addition polyimides //Progress in Polymer Science. – 2017. – Т. 69. – С. 1-21.

2. Chandran M. S., Nair C. P. R. Maleimide-based alder-enes //Handbook of Thermoset Plastics. – William Andrew Publishing, 2014. – С. 459-510.

3. Synthesis of N-Aryl-Maleimides: pat. US 2444536A; filed 14.05.46; publ. 06.07.48.