Взаимосвязь состава носителя Al2O3-(Zr+Ce)O2 и механизма дезактивации никелевых катализаторов в реакциях углекислотной конверсии этанола и глицерина

Фионов Ю.А., Сыхраннова М.В., Пономарева Т.А., Жукова А.И.

Аспирант, 4 год обучения

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

E-mail: fionovyuri@gmail.com

В условиях глобального изменения климата и истощения запасов ископаемого топлива переход к возобновляемой энергетике и «зеленой» химии становится неизбежным. Ключевую роль в этом переходе играет синтез-газ (смесь H₂ и CO) - важнейший экологически чистый энергоноситель и базовый полупродукт для синтеза широкого спектра химических соединений. Эффективным методом получения синтез-газа из возобновляемых источников является углекислотная конверсия спиртов на никельсодержащих катализаторах.

Однако наночастицы никеля подвержены дезактивации из-за зауглероживания и спекания, что препятствует их активному внедрению в промышленность [1]. Ранее было показано, что стабильность таких катализаторов существенно зависит от природы подаваемого спирта [2, 3]. При этом сравнительный анализ факторов, определяющих протекание углекислотной конверсии этанола (УКЭ) и глицерина (УКГ), до сих пор не проводился.

В данной работе изучено влияние отношения Al/Zr на стабильность катализаторов Ni/Al2O3-(Zr+Ce)O2 в процессах УКЭ и УКГ. Синтез носителей проводили методом соосаждения водным раствором аммиака. Полученный осадок, содержащий заданные количества Al, Zr и Ce, сушили при 180 °C и пропитывали раствором Ni(NO3)2 в течение 100 часов. Образцы прокаливали при 950 °C в течение 2 ч (скорость нагрева 15 °C/мин) и восстанавливали в потоке 5% H2/Ar при 900 °C (10 °C/мин). Таким образом была приготовлена серия катализаторов 10 мас. % Ni / xAl2O3-(100-x)(Zr+Ce)O2, где x = 20, 50 и 75. Полученные катализаторы обозначены как Ni/xACZ.

Каталитические испытания в реакциях углекислотного риформинга проводили в условиях, оптимальных для стабильного протекания каждой из реакций. Процесс УКЭ проводили при температуре 650 °C и мольном соотношении CO₂:Этанол = 1,8:1 в течение 7 часов. Испытания в реакции УКГ проводили при 700 °C и соотношении CO2:Глицерин = 1:1 также в течение 7 часов.

Комплексное исследование катализаторов методами РФА, ФМР, H2-ТПВ и ТГА показало, что природа спирта кардинально меняет требования к физико-химическим характеристикам системы. Установлено, что для процесса УКЭ определяющим фактором стабильности является размер частиц никеля и сила их взаимодействия с носителем. Напротив, для реакции УКГ ключевым фактором становится подвижность частиц металла, позволяющая им избегать капсулирования образующимися углеродными отложениями. Показано, что наиболее стабильным катализатором в реакции УКЭ является образец Ni/50ACZ, обладающий оптимальным размером частиц никеля и сбалансированным взаимодействием металл-носитель, тогда как наибольшую устойчивость к дезактивации в реакции УКГ продемонстрировал образец Ni/20ACZ с наименьшим взаимодействием активного компонента с носителем.

Литература

1. Yu J. и др. Dry Reforming of Ethanol and Glycerol: Mini-Review // Catalysts. 2019. №. 9. С. 1015.

2. Fionov Y. и др. Active and Stable Ni/Al2O3–(Zr + Ce)O2 Catalyst for Syngas Production via Glycerol Dry Reforming // Kinet. Catal. 2025. №. 66. С. 240-247.

3. Fionov Y. и др. High-Performance Ni/Al2O3-(Zr + Ce)O2 catalysts for syngas production via ethanol dry reforming // Fuel. 2024. №. 376. С. 132685.