Влияние минеральных наполнителей на технологические и эксплуатационные характеристики сферопластика марки ВПЗ – 25

Суворова Е.С., Шафиев Д.Н., Харисова К.И., Ткачук А.И, Коваленко А.В.

Студентка 1 курса магистратуры

НИЦ Курчатовский институт – ВИАМ, материаловедение и технологии материалов, Москва, Россия

E-mail: suvorova.elizaveta.03@mail.ru

В последнее время происходит активное замещение традиционных материалов, таких как металл, бетон, керамика, на полимерные композиционные материалы (ПКМ). Сферопластик также находит широкое применение в качестве заполнителей, использования для ремонтных работ и заполнения различных пустот [1].  Сферопластики — композитные материалы на основе полимерных связующих, основным наполнителем которых являются полые микросферы [2]. Заполнители обладают уникальными техническими характеристиками: высокой прочностью, низкой плотностью, устойчивостью к воздействию окружающей среды. Сферопластики находят свое применение в разных областях: авиационной и аэрокосмической промышленности для создания лёгких композитных материалов для корпусов, обшивок, крыльев и других структурных элементов, судостроении, нефтегазовой отрасли, строительстве, электронной промышленности, медицинской отрасли. Они используются для местного упрочнения панелей конструкций с целью повышения их прочности и жесткости в зонах установки крепежа, для заделки торцевых участков, заполнения различных полостей, закрепления электротехнических кабелей и т. д. Разнообразие зон применения связано с ростом популярности сотовых конструкций, которые позволяют уменьшить общий вес изделий, однако требуют установки в них различного крепежа. В отличие от пенопластов, сферопластики обладают более высокими удельными упруго-прочностными характеристиками, благодаря чему являются наиболее перспективными материалами с точки зрения создания легких и прочных конструкций [3].

Данная работа посвящена изучению влияния минеральных наполнителей на технологические и эксплуатационные характеристики экспериментальных образцов сферопластика. В качестве объекта исследований были выбраны минеральные наполнители: стеклянные микросферы отечественного производства марки МС-ВП-А9 гр.3 и МС-ВП-А9 гр.5 и были изготовлены композиции с разным их содержанием: 15, 20 и 25%. Исходя из полученных данных, были выбраны микросферы группы 3 в количестве 20%, которые позволят получать сферопластики с наименьшей плотностью. В качестве антипиренов были выбраны аммоний фосфорнокислый 1-замещенный в количестве 5 – 20% и гидроксид алюминия в количестве 15 – 40%. В результате исследований был взят аммоний фосфорнокислый в количестве 12%, так как требуется меньшее количество, вязкость композиции не сильно растет, механические свойства и плотность остаются в допустимых пределах. Исходя из требований, была выбрана композиция, которая позволила разработать сферопластик холодного отверждения марки ВПЗ – 25, который в сравнении с зарубежным аналогом показал наилучшие результаты по основным характеристикам.

Литература

- Соколов И.И., Минаков В.Т. Сферопластики авиационного назначения на основе эпоксидных клеев и дисперсных наполнителей // Клеи. Герметики. Технологии. - 2012. - №5. - С.22-26.

- Минаков В.Т., Постнов В.И., Швец Н.И. Особенности изготовления трехслойных сотовых панелей с полимерным заполнителем горячего отверждения // Авиационные материалы и технологии. - 2009. - №4 (12). - С.15-18.

- Коваленко А. В. Сидельников Н. К., Соколов И. И., Тундайкин К. О., Сферопластик с регулируемой вязкостью для заполнения участков сотовых конструкций //Труды ВИАМ - 2019–№11 – С. 37–43.