Герметизирующие составы для половолоконных мембранных модулей на основе градиентных эпоксиуретанов, полученных безизоцианатным методом

Албагачиев С.А.1,2, Безруков Н.П.1, Полунина К.С. 1,3, Василевский В.П.1, Матвеев Д.Н.1, Власова А.В. 1, Матвеева Ю.И. 1, Анохина Т.С.1, Борисов И.Л.1, Антонов С.В.1

Младший научный сотрудник

1Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН,

Москва, Россия

2 Институт фармации им. А.П. Нелюбина Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

3 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: bezrukov@ips.ac.ru

Ключевой проблемой при герметизации полимерных половолоконных мембран в составе модуля является образование менисков смачивания. Смачивание волокна жидким герметизирующим составом с последующей усадкой при отверждении приводит к формированию вогнутых менисков на его поверхности. В процессе эксплуатации под действием давления разделяемой среды, вызывающего расширение свободной части волокна, а также при вибрациях и механических нагрузках, отвержденные мениски могут повреждать волокна вплоть до их полного среза, что влечет за собой выход из строя всего модуля. В данной работе представлены новые градиентные герметизирующие композиции, разработанные для устранения указанного недостатка.

В качестве основных компонентов эпоксиуретановых составов были использованы эпоксидный олигомер ЭД-22 (Химэкс Лимитед, Россия) и эфирциклокарбонат (ООО "НПП "Макромер" им. В.С. Лебедева", Россия). В качестве отвердителя был взят полиэфирамин (Химэкс Лимитед, Россия). Вязкость получаемых эпоксиуретановых составов при 25°С оценивали на ротационном реометре DHR-2 (США). Адгезионную прочность при сдвиге к металлу, прочность при трехточечном изгибе определяли на универсальной машине И1140М (Россия). Ударную вязкость определяли на маятниковом копре КМО-2 (Россия). Температуру стеклования отвержденных образцов определяли на калориметре 2920 MDSC (США) и на ротационном реометре DHR-2 с единым консольным блоком для динамического механического анализа. В качестве мембранного материала использован один из наиболее распространенных коммерческих мембранных материалов -  полисульфон (ПСФ).  Оценка газотранспортных свойств мембранных модулей проводилась волюметрическим методом по идеальным газам (N2, He) при температурах 25 и 50 °С.

Переход от стандартных эпоксидных композиций к эпоксиуретановым позволяет получать герметизирующие составы с улучшенным комплексом механических свойств. В отвержденном состоянии такие материалы превосходят обычные эпоксидные смолы по прочности при трехточечном изгибе, ударной вязкости, адгезии к металлу при сдвиге и относительному удлинению, хотя и уступают им в прочности при растяжении и температуре стеклования. Комбинируя эпоксиуретановые составы с разными механическими характеристиками, авторам удалось изготовить газоразделительные модули, сохраняющие работоспособность при температурах до 50°C и демонстрирующие селективность по паре He/N₂ выше 40, что соответствует идеальной селективности материала ПСФ. Столь высокий показатель селективности подтверждает отсутствие микрощелей и дефектов на границе контакта отвержденного герметика с полыми волокнами из ПСФ.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-29-00708, https://rscf.ru/project/25-29-00708/.