ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ композиций НА основе БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА с хлорполимером на свойства клеев холодного отверждения

Студент 1 курса магистратуры Мельникова М.А.

Руководитель к.т.н., доцент Котова С.В.

Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, РТУ МИРЭА

Email: melmargale@gmail.com

Постоянно возрастающие требования к долговечности и прочности адгезионных соединений, требуют разработки новых подходов к созданию рецептур эластомерных растворных клеев. Адгезионные свойства клеевых композиций можно улучшать не только введением специальных модификаторов адгезии, но и совершенствуя технологию изготовления композиций [1]. Целью данной работы являлось изучения влияния технологических параметров изготовления на адгезионные свойства клеевых композиций.

Так как бутадиен-нитрильный каучук является самым доступным и адгезионно-активным каучуком, изготавливаемым в России, в качестве объектов исследования были выбраны бутадиен-нитрильные каучуки марок БНКС-28АМН и БНКС-33АМН. Отечественный поливинилхлорид различных марок: ПВХ-367NF, ПВХ-372NF.

Стандартное изготовление клеев системы БНК-ПВХ: путем растворения компонентов в чистом растворе каучука, ограничено низкой растворимостью ПВХ в этилацетате, наличие осадка снижает технологические и эксплуатационные свойства композиций.

Для решения данной проблемы в работе было исследовано влияние предварительного смешения полимерной основы с последующим растворением маточной смеси. Неограниченная растворимость полимеров друг в друге - явление крайне редкое, поэтому существует большое количество способов совмещения полимеров [2]. Исследуемые смеси полимеров были изготовлены с предварительным смешением в резиносмесителе Brabender Plasti-corder PLE330+ в несколько этапов. Механическое смешение является эффективным способом увеличения совместимости полимеров за счет образования радикалов каждого полимера, взаимодействующих друг с другом. Решающую роль при этом играют технологические параметры смешения.

В ходе работы было выяснено, что предварительное смешение компонентов позволяет значительно снизить вязкость клеевых композиций, это обеспечивает более легкое нанесение клеев на субстрат. Вязкость композиций также уменьшается с ростом температуры смешения.

Было показано, что предварительное механическое смешение полимеров позволяет изготавливать композиции на основе системы БНК и ПВХ с высокими прочностными характеристиками, с определением максимальных показателей для конкретного сочетания отечественных промышленных марок.

Литература:

1. Зуев, А. А. Перспективы использования бутадиен-нитрильного каучука в адгезионных композициях холодного крепления / А. А. Зуев, Л. Р. Люсова, Н. П. Борейко // Промышленное производство и использование эластомеров. – 2017. – № 2. – С. 30-32.

2. Лавров, Н. А. Теоретические основы и механизмы совмещения полимеров / Н. А. Лавров, Е. В. Белухичев // Пластические массы. – 2023. – № 5-6. – С. 8-11.