Исследование разделения смеси углеводородов С5 пироконденсата на адсорбентах российского производства

Бердышев А.С., Столярова П.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: berdyshev.a@gubkin.ru

Анализ российских нефтехимических производств показал практически повсеместное отсутствие технологии рациональной переработки фракции С5 жидких продуктов пиролиза.

Пентан-амиленовая фракция (ПАФ) содержит большое количество непредельных соединений олефинового и диенового характера. В текущих схемах эта смесь без разделения вновь подается на пиролиз, что приводит к усиленному коксообразованию и, как следствие, снижению срока межремонтного пробега [1]. Внедрение блока разделения позволило бы использовать индивидуальные углеводороды и смеси более узкого состава для производства новых продуктов нефтехимии.

Разработанные в данной работе схемы разделения позволяют выделить потоки, подходящие для производства таких продуктов, как нефтеполимерные смолы, алкилат, каучуки (в том числе специального назначения) и катализаторы. Оставшиеся незадействованными насыщенные углеводороды предлагается вновь направить на пиролиз.

Применение классического процесса ректификации осложнено близостью температур кипения компонентов фракции, в связи с чем применяют, в основном, экстрактивную перегонку. Промышленные процессы различаются используемыми экстрагентами, но в любой из вариаций содержат сложные схемы обвязки и много дорогостоящих колонн с большим числом тарелок [2].

Упрощение технологии возможно при использовании принципиально другого механизма разделения. Применение адсорбции отличается пониженными эксплуатационными затратами, особенно при разделении углеводородов в жидкой фазе. Правильный выбор десорбента позволяет исключить стадию регенерации и образовать замкнутый цикл взаимовытеснения сырье-десорбент по аналогии с широко внедренным в промышленность процессом адсорбционного разделения ксилолов [3].

В ходе работы была исследована жидкофазная адсорбция при атмосферном давлении и температурах 10–20°С, что позволяет минимизировать риск побочных реакций с участием диеновых компонентов. Проанализированы основные преимущества и недостатки возможных адсорбентов и вытеснителей, выбрана оптимальная комбинация с использованием десорбента доступного на производстве в избытке. Отдельное внимание уделено вопросу отделения вытеснителя от рафината и экстракта. Требуемое для регенерации оборудование и режимы его работы оценивались с применением программ технологического моделирования.

В результате работы проведено сравнение составов потоков при использовании различных марок российских синтетических цеолитов. Для оптимальных составов предложен путь интеграции в производство.

Литература

1. Жагфаров, Ф. Г. Кинетические модели пиролиза с ингибированием коксообразования / Ф. Г. Жагфаров, П. С. Столярова, А. Б. Карпов // Научный журнал Российского газового общества. – 2024. – № 4(46). – С. 36-43. – EDN NOZGGH.

2. Проблемы промышленного производства изопрена / Н. В. Пугачева, А. В. Ануфриев, Е. А. Филимонцев, Ф. С. Лебедев // Молодой ученый. – 2017. – № 2-1(136). – С. 30-32. – EDN XRVHJH

3. Ganetsos G., Barker P. E. (ed.). Preparative and production scale chromatography. – CRC Press, 2019.