Влияние природы инициатора на формирование узлов сшивки при отверждении фталонитрильных матриц

Кучевская М.Е.

Аспирант, 3 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: m.kuchevskaya@mail.ru

Фталонитрильные связующие являются одними из наиболее перспективных термореактивных матриц для полимерных композиционных материалов (ПКМ) нового поколения [1]. Благодаря уникальному сочетанию термической стабильности, огнестойкости и высоких механических характеристик, они рассматриваются как эффективная замена металлов в теплонагруженных (до 300 °С) конструкциях авиакосмической техники. В литературе традиционно указывается, что в процессе отверждения фталонитрилов формируются три основные системы узлов сшивки: фталоцианины, триазины и полиизоиндолины [2]. Считается, что соотношение этих структур определяет финальные свойства матрицы, однако экспериментальное подтверждение механизмов их образования затруднено из-за быстрой потери растворимости полимерной сетки.

В настоящей работе для детального изучения химизма процесса методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах 1H, 13C, а также методами двухмерной гетероядерной корреляционной спектроскопии ЯМР (HSQC и HMBC), была использована модельная система (Рис. 1) на основе монофункционального 4-феноксифталонитрила (a) и основных типов инициаторов: п-нитроанилина (b), п-нитрофенола (c) и 5-феноксиизоиндолин-1,3-диимин (d).

Рис. 1. Компоненты модельной системы.

Установлено, что триазиновые циклы образуются на начальных этапах во всех исследованных системах, включая реакцию с 1,3-дииминоизоиндолином, что является нехарактерным для данного типа инициатора. Формирование фталоцианиновых макроциклов в незначительных количествах зафиксировано при наличии в системе п-нитрофенола или 1,3-дииминоизоиндолина, тогда как в системе с п-нитроанилином данные структуры отсутствуют. Примечательно поведение смешанной системы, содержащей и амин, и фенол: на этапе первичного отверждения (190 °С 4 ч) в ней наблюдается образование фталоцианинового фрагмента, который, однако, полностью исчезает при высокотемпературном постотверждении (330 °С 12 ч).

Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А21-121011590086-0 Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Литература

1. Soutis C. Fibre reinforced composites in aircraft construction //Progress in aerospace sciences. – 2005. – Т. 41. – №. 2. – С. 143-151.

2. Augustine D. et al. Polyphthalonitrile resins and their high-end applications //Thermosets. – Elsevier, 2018. – С. 577-619.