Исследование поведения стронция при высокотемпературном восстановлении фосфогипса сернистым коксом

Зайцев И.В.1, Зубкова О.С.1

Студент, 3 курс специалитета

1 «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: ignatijzajcev@gmail.com

В настоящее время утилизация крупнотоннажных отходов химического производства, в частности фосфогипса (ФГ), является одной из ключевых экологических проблем как в мировом масштабе, так и на территории РФ [1]. Фосфогипс представляет собой сульфат кальция, содержащий широкий спектр примесей, включая соли Sr, Ce, Ti, Fe, Si, а также редкоземельные металлы (РЗМ) [2]. Значительная часть этих металлов присутствует в форме сульфатных солей.

В современной России добыча стронция прекращена, но в связи с широким применением стронция в различных отраслях промышленности вопрос возобновления его производства является крайне актуальным. Известны способы переработки фосфогипса с получением концентрата РЗМ и стронция [3]. Однако поведение стронция в процессе высокотемпературного восстановления углеродом (коксом) изучено недостаточно.

Целью данной работы являлось исследование процесса термического восстановления фосфогипса коксом для последующего извлечения стронция. В экспериментах использовался нефтяной кокс с содержанием серы 2,9% и пробы фосфогипса, отобранные из Волховского шламонакопителя. Были подготовлены шихты с массовыми соотношениями кокс : ФГ, равными 2:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 и 1:10.

В результате восстановления ФГ коксом при температуре 1200 °C установлено образование сульфидов и оксидов стронция и кальция (SrS, CaS, (Ca,Sr)O). Экспериментально подтверждено, что для преимущественного получения оксидов стронция и кальция оптимальная продолжительность процесса составляет 2 часа. Выход стронция в продуктах восстановления варьировался в пределах 2,5–3 мас. %.

Максимальное содержание стронция (4,372 мас. %) в полученном спеке зафиксировано при использовании неотмытого фосфогипса и соотношении компонентов в шихте 1:6.

После спекания образцы подвергались кислотной обработке раствором соляной кислоты с концентрацией 7,7 моль-экв/л. Анализ полученных данных показал, что максимальный переход стронция в раствор (8 мас. %) наблюдается для шихты с соотношением кокс : ФГ = 2 : 1. Наибольшее количество стронция (19,5 мас. %) осталось в нерастворимом осадке после обработки образца, полученного из шихты с соотношением 1:10.

Таким образом, для эффективного отделения стронция из фосфогипса комбинированным методом термического восстановления с последующим кислотным выщелачиванием наиболее перспективным является соотношение кокс : ФГ = 2 : 1. Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию температурного режима процесса, в том числе с использованием катализаторов, а также на изучение влияния иных параметров на степень извлечения стронция.

Литература

1. Wang J. Utilization effects and environmental risks of phosphogypsum in agriculture: A review // Journal of Cleaner Production. 2020. Vol. 276. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123337.

2. Литвинова Т.Е. Химически осажденный фосфомел (CaCO₃) как полезный продукт утилизации фосфогипса / Т.Е. Литвинова, Д.В. Сучков, С.А. Герасёв // Управление техносферой: электрон, 2023. – Т. – 6, вып. – 3. – С. 435–450. DOI: 10.34828/UdSU.2023.70.83.010

4. Pyagai I. Influence of Impurities on the Process of Obtaining Calcium Carbonate during the Pro-cessing of Phosphogypsum. Materials / I. Pyagai, O. Zubkova, R. Babykin, M. Toropchina, R. Fediuk, – 2022. – Vol. 15, – Iss. 12. – Art. 4335. DOI: org/10.3390/ma15124335.