Исследование механизма стабилизации оксида алюминия оксидом лантана

Солодовникова П.А.1, Рычков В.Н. 1, Дюрягин В.В.

Инженер-исследователь

1Уральский Федеральный Университет имени Первого президента Б.Н. Ельцина, Физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: solly.polly@yandex.ru

В приготовлении катализаторов актуальным остается вопрос уточнения механизмов закрепления наносимых соединений на поверхность носителя. В технической литературе [1-2] утверждается, что модифицирование стабилизирующим компонентом происходит в процессе синтеза алюмооксидного материала, но механизм и процессы стабилизации путем совместного осаждения остаются мало изученными.

В настоящей работе исследовали, в виде какого соединения лантановый стабилизатор находится в оксиде алюминия. Образец смешанного оксида алюминия-лантана получали путем соосаждения соответствующих гидроксидов методом контролируемого двухструйного осаждения с последующими стадиями фильтрации, промывки, сушки при 120 °С и обжига при 900 °С.  LaAlO3 образуется при равномерном распределении ионов La3+ в кристаллической решетке Al2O3 с частичным его замещением. Именно поэтому наибольший эффект стабилизации достигается путем введения лантана в суспензию свежеприготовленного гидроксида алюминия. Для подтверждения выдвинутой гипотезы был проведен анализ методом вторичной ионной масс-спектрометрии на времяпролетном масс-спектрометре. Описанный метод позволил оценить элементный и количественный состав ионизированных частиц при воздействии на поверхность образца высокоэнергетическими ионами. Ионизация сложных частиц с большой атомной массой, таких как [LaAlO3]+, [LaAlO3]- и [LaAlO3H]+, невелика, однако присутствует. В свою очередь частицы составов [L2О3]- и [L2О3]+ отсутствуют полностью. Отсюда следует вывод об образовании фазы LaAlO3 в образце.

Таблица 1. Состав ионизированных частиц образца Al2O3 + 4% масс. La2O3

| Ионизированная частица | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Положительно заряженные частицы |  |
| [Al]+ | 284 000 |
| [AlOH]+ | 4165 |
| [LaO]+ | 2660 |
| [La]+ | 1700 |
| [Al2O3]+ | 36 |
| [LaAlO3H]+ | 20 |
| [LaAlO3]+ | 16 |
| [La2O3]+ | 0 |
| Отрицательно заряженные частицы |  |
| [О]- | 578 000 |
| [ОH]- | 261 000 |
| [Al2O3]- | 451 |
| [LaAlO3]- | 8 |
| [L2О3]- | 0 |
| [LaО2]- | 0 |
| [LaO3]- | 0 |

Литература

1. Smith, S. La-dopant location in La-doped γ-Al2O3 nanoparticles synthesized using a novel one-pot process / S. Smith, B. Huang, C. Bartholomew, B. Campbell, J. Boerio-Goates, B. Woodfield // The journal of physical chemistry. ‒ 2015. ‒ V. 119 (44). ‒ P. 25053-25062. DOI 10.1021/acs.jpcc.5b07256.

2.Behera S. Kinetics of grain growth in La-doped ultrapure Al2O3 // Journal of alloys and compounds. ‒ 2016. ‒ V. 683. ‒ P. 444-449. DOI 10.1016/j.jallcom.2016.05.109.