Серебросодержащие нанокомпозиты для медицинских изделий

Пермякова А.Е.1, Жуланова Т.Ю.1, Ермошин А.А.1, Кузнецов Д.К.1, Пророкова Н.П.2, Остроушко А.А.1

Аспирант, 3 курс

1Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия

E-mail: nastia2605permiakova@yandex.ru

В последние годы наблюдается рост количества исследований в фундаментальных и прикладных областях науки, связанных с синтезом наночастиц (НЧ) благородных металлов и оксидов металлов, изучением их физико-химических свойств и практическим применением. Подъем в этой сфере обусловлен высокими требованиями к материалам, применяемым в медицине и других областях. НЧ серебра вызывают значительный интерес благодаря их превосходной биосовместимости и разнообразию функциональных свойств, в том числе высокой антибактериальной активности, которые позволяют использовать их в различных медицинских изделиях. Как показывают многочисленные исследования, методы и условия синтеза наночастиц оказывают существенное влияние на форму, конечный размер частиц и физико-химические свойства. В данный момент серебросодержащие материалы получают с помощью таких методов, как гидротермальный, золь-гель, сонохимический, микроэмульсионный, зеленый синтез и др., каждый из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков. Метод синтеза в реакциях горения, используемый в нашем исследовании, имеет потенциальные преимущества перед другими синтетическими подходами с точки зрения экономической эффективности, высокой экологичности, безопасности и возможности получения НЧ серебра различного размера и морфологии в составе порошков и покрытий для различных целевых применений.

В ходе исследования в реакциях горения нитрат-органических прекурсоров были получены порошки серебра и серебросодержащие нанокомпозиции оксид алюминия – серебро. В качестве исходных компонентов для получения нитрат-органической композиции для синтеза использовали водные растворы нитрата серебра, нитрата алюминия и органического компонента. В качестве органического компонента использовали поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, глицин, глицерин. Далее проводили термическое разложение прекурсоров на воздухе и окончательную термообработку в высокотемпературной печи в течение 8 часов при температурах 650-850 оС. Были изучены фазовый состав образцов (дифрактометр D8 ADVANCE в CuKα излучении, интервал углов 20° ≤ 2θ  ≤  80°), морфология частиц (сканирующий электронный микроскоп «AURIGA CrossBeam»), размер частиц (лазерный анализатор SALD-7101), антибактериальная активность (по росту тест-культур E. coli). Исследования показали, что условия синтеза оказывали значительное влияние на формирование НЧ серебра. Размер частиц в зависимости от состава прекурсора и условий синтеза варьировался в широких пределах (от нескольких нм до нескольких сотен мкм), морфология также варьировалась (сферическая, пластинчатая, игольчатая и др.). Полученные нанокомпозиты продемонстрировали высокую антибактериальную активностью. Далее была разработана методика их введения в синтетические волокна. Модифицированные полипропиленовые (ПП) нити формовали на лабораторном стенде СФПВ-1. Также были получены образцы волокнистого материала на нетканых подложках и на подожках из медицинской ткани методом электроформования, на однокапиллярной лабораторной установке (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Россия). Некоторые полученные образцы также продемонстрировали ингибирование роста бактериальных культур и повышение прочности волокна.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект FEUZ-2026-0011).