Влияние паровой стерилизации на свойства половолоконных мембран из полиариленсульфонов

Борисова А.Ю.1, Матвеев Д.Н.2, Анохина Т.С.2, Жанситов А.А.1, Хаширова С.Ю.1, Борисов И.Л.1

Аспирант, 3 год обучения

1Кабардино-Балкарский государственный университет,

Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий, Нальчик, КБР, Россия

2 Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук,

Лаборатория «Полимерных мембран», Москва, Россия

E-mail: raevaau@ips.ac.ru

Мембраны, используемые в процессах разделения водных сред, содержащих микроорганизмы и питательные вещества, часто нуждаются в подборе эффективных процедур регенерации для восстановления их производительности в ходе борьбы с биообрастанием. Одним из наиболее экономичных и экологически безопасных способов регенерации является паровая стерилизация под давлением. Это обстоятельство обусловлено высокой эффективностью удаления микроорганизмов за счет высокой скорости проникновения пара в материал в сочетании с отсутствием токсичных продуктов, легкостью и быстротой организации процесса [1, 2]. Данный метод особенно актуален для процессов био- и фармацевтической технологий, где отсутствует возможность использования химических методов очистки.

Однако значимым остается вопрос выбора полимерного мембранного материала, сочетающего в себе устойчивость к жестким условиям стерилизации и возможность для адаптации под конкретные технологические задачи. Среди полимеров специального назначения все большее распространение получает полимер ряда полиариленсульфонов полифениленсульфон (ПФСФ), так как он обладает высокими показателями термической, химической и гидролитической устойчивости. Согласно данным промышленных производителей (BASF, Solvay) ПФСФ демонстрирует выдающуюся способность к стерилизации паром без потери своих механических характеристик в течение длительного времени (не менее 1000 циклов). По этой причине сегодня ПФСФ активно используют в сфере здравоохранения для стерилизационных и медицинских приборов. Такой материал обладает большими перспективами для создания фильтрационных мембран.

В данной работе исследовано влияние паровой стерилизации на морфологию, механические, газотранспортные и фильтрационные характеристики половолоконных мембран из ПФСФ и ПСФ в качестве материала сравнения. Показано, что мембраны из ПФСФ сохраняют исходные свойства при длительном экспонировании в перегретом паре. Мембраны сравнения на основе ПСФ демонстрировали снижение молекулярной массы мембранного полимера, изменение геометрических параметров и деградацию пористой структуры после 150 ч экспозиции, что сопровождалось охрупчиванием полых волокон. Полученные результаты подтверждают высокий потенциал ПФСФ как мембранного материала для процессов, требующих многократной паровой стерилизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (Проект № 22-19-00711-П).

Литература

1. Dai Z. et al. Sterilization techniques for biodegradable scaffolds in tissue engineering applications // J. Tissue Eng. 2016. Vol. 7. P. 2041731416648810.

2. Kaur J. Advances in biomedical waste management technologies // Waste Management and Resource Recycling in the Developing World. Elsevier, 2023. P. 543-573.