Трибологические свойства полимерных композиционных материалов, модифицированных дисперсными углеродными наполнителями

Храмова С.А. 1,2, Панова М.О. 2, Полунин С.В.1

Студент, 2 курс магистратуры

1РХТУ имени Д.И. Менделеева, факультет НПМ, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

E-mail: shramova18@gmail.com

Современное машиностроение предъявляет повышенные требования к материалам для узлов трения, работающих в условиях высоких нагрузок и температур, так как их работа напрямую влияет на надежность и срок службы технических устройств. Замена традиционных металлических деталей в узлах трения на полимерные композиционные материалы позволяет снизить массу конструкций и обеспечить работу в режимах ограниченной смазки или без неё.

Эффективным способом управления трибологическими свойствами ПКМ является модификация полимерной матрицы твердыми смазочными материалами, среди которых традиционно используется графит [1]. Особый научный и практический интерес представляет исследование влияния графеноподобных модификаторов [2-3]. В литературе имеется ограниченное количество данных о влиянии графена на трибологические свойства, отсутствуют стандартизированные рекомендации по его характеристикам (концентрация, размер частиц и т.п.) для конкретных применений.

В качестве материала для модификации был выбран текстолит на основе фенолформальдегидного связующего резольного типа марки ЛБС-20 (ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», Россия), армированного комбинированной тканью из полиоксадиазольных и целлюлозных волокон (ОАО «Мальцевотекс», Россия). Целью работы является сравнительное исследование двух типов углеродных модификаторов — коллоидного графита (ООО «Коллоидно-графитовые препараты», г. Воскресенск, Россия) и многослойного графена, полученного механическим измельчением терморасширенного графита (ООО «СИЛУР», г. Пермь, Россия),  на свойства композита.

В ходе работы исследованы трибологические и механические характеристики полученных материалов: с помощью трибометра Метротекс МТ 393 получены зависимости коэффициента трения и температуры в зоне фрикционного контакта от пути трения, а также исследована поверхность образцов после трибоиспытаний, определены интенсивность изнашивания (Jm), твердость, ударная вязкость и прочность при изгибе.

Установлено, что введение в связующее 1 мас.% (по сухой смоле) графена является более эффективным, чем введение коллоидного графита, и приводит к снижению коэффициента трения (µ), максимальной температуры в зоне контакта (Tmax), а также к повышению износостойкости и прочностных характеристик композита (табл. 1).

Таблица 1. Трибологические свойства исследуемых композитов

| Композиционный материал | µ | T max, ℃ | Jm, мг/км |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбинированная ткань + ЛБС-20 | 0,35 | 186 | 8,1 |
| Комбинированная ткань + ЛБС-20 + 1 мас.% графита | 0,34 | 175 | 7,5 |
| Комбинированная ткань + ЛБС-20 + 1 мас.% графена | 0,25 | 141 | 6,8 |

Литература

1. Современная трибология: Итоги и перспективы. / Отв. ред. Фролов К.В. М.: Издательство ЛКИ, 2008, 476 с.

2. Sun J., Du S. Application of graphene derivatives and their nanocomposites in tribology and lubrication: a review // RSC Advances. 2019. Vol. 9. P. 40642-40661.

3. Sarath P.S., et al. Tribology of graphene-based polymeric systems // Tribology of Polymers, Polymer Composites, and Polymer Nanocomposites. Elsevier, 2023. P. 215-233.