Молекулярно импринтированные полимеры на основе β-циклодекстрина для связывания красителей и антибиотиков

Григорян Д.Э., Копнова Л.Р., Осипова Ю.В., Вороная М.А., Копнов А.Ю.,

Кудряшова Е.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: danilgrigoryan2@mail.ru

Молекулярно импринтированные полимеры (МИП) представляют собой синтетические материалы с заданными распознающими полостями, комплементарными по форме, размеру и расположению функциональных групп целевой молекуле (шаблону). Благодаря высокой селективности, химической и термической стабильности, а также возможности многократного использования, МИП рассматривают в качестве перспективных «синтетических антител» для применения в аналитической химии, экологическом мониторинге и биомедицине. Особый интерес имеют МИП на основе производных циклодекстрина, сочетающих преимущества супрамолекулярной химии (гидрофобная полость, способная к образованию комплексов типа «гость–хозяин») и полимерной матрицы, обеспечивающей механическую устойчивость и возможность тонкой настройки архитектуры за счет варьирования природы сшивающего агента [1]. Антибактериальные препараты, такие как меропенем (карбапенем) и левофлоксацин (фторхинолон), а также лекарственные препараты на основе производных родамина 6G являются важными аналитами, определение которых требует разработки селективных сорбентов для их концентрирования, мониторинга и удаления. Целью настоящей работы являлась разработка методики синтеза МИП на основе гидроксипропил-β-циклодекстрина (ГПЦД) с использованием 1,6-гексаметилендиизоцианата (ГМД) в качестве сшивающего агента и антибактериальных препаратов и красителей в качестве молекул-шаблонов, а также исследование структуры полученных полимеров и их сорбционных характеристик (ёмкости, pH-зависимости связывания / высвобождения).

Структура синтезированных МИП была подтверждена методом ИК-спектроскопии Фурье: появление характерных полос в области 1640 – 1740 см⁻¹ указывает на формирование уретановых связей между ГПЦД и линкером, а отсутствие характеристических полос шаблонных молекул после экстракции подтверждает полное удаление молекул-шаблонов. Сорбционные свойства оценивали методами УФ- спектроскопии. Установлено, что максимальная сорбционная ёмкость МИП достигается при мольном соотношении ГПЦД:ГМД = 1:5, оптимальном значении pH = 3,0, и составляет (10,7±0,1) мг, (29,8±0,2) мг и (15,4±0,2) мг на 1 г МИП для меропенема, левофлоксацина и родамина 6G соответственно, что обусловлено протонированием функциональных групп молекул-шаблонов (протонирование нейтрализует отрицательный заряд карбоксильной группы) и полимера, способствующим улучшению взаимодействия. Десорбция наиболее эффективно протекает при pH = 10,0 (за 2 ч высвобождается около 30 % молекул-шаблона из МИП) вследствие ионизации и ослабления специфических связей. Таким образом, разработанные полимеры представляют собой перспективную платформу для создания регенерируемых сорбентов, предназначенных для селективного извлечения загрязнителей из водных сред, а также для создания высокочувствительных систем для медицинской диагностики.

Работа выполнена с использованием оборудования (ИК-Фурье-спектрометр Bruker Tensor 27, NTEGRA II и КД-спектрометр) по программе развития МГУ.

Литература

1. Belbruno J.J. Molecularly Imprinted Polymers // Chem. Rev. 2019. Vol. 119. № 1. P. 94-119.