Стратегии создания системы доставки пероральных препаратов железа на основе кремний-органических полимеров и олигосахаридов

Орлова П.Д.1,  Шариков С.В.1, Фролов В.В.1,  
Скуредина А.А.1, Марков П.О.1 Мешков И.Б.2, Калинина А.А.2, Ле-Дейген И.М.1

Аспирант 2 г/о

1 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
119991, Москва, Россия

2 Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН, 117393, Москва, Россия
E-mail: p.orlova2021@mail.ru

Железодефицитная анемия является одним из самых распространенных заболеваний как в России, так и во всем мире. Основная проблема пероральных препаратов заключается в преждевременном высвобождении железа в области желудка, в то время как всасывание железа происходит в кишечнике [1]. Преждевременное высвобождение провоцирует развитие тяжелых побочных эффектов, снижающих качество терапии. В связи с этим актуальной является задача дизайна умной системы доставки пероральных препаратов железа, которая обеспечивала бы пролонгированное высвобождение железа в кишечнике.

Перспективным представляется подход, основанный на создании новых композитных материалов, в которых в качестве матрицы использованы биосовместимые кремний-органические полимеры полиметилсилсесквиоксанов (ПМССО). В рамках данной работы были исследованы 2 стратегии: синтез фермент-чувствительных сшивок на поверхности гидрогелей и создание композитов ПМССО с циклодекстринами и их производными для замедленного высвобождения.

Амидные сшивки адипиновой кислоты были синтезированы на поверхности гидрогелей, содержащих амино-группы. Было установлено, что сшивки подвергаются разрушению под действием трипсина. Для данных систем достигнута эффективность загрузки железа 55% и высвобождение железа в области кишечника на 70% от загруженного.

Для создания композитов использовали производные бета-циклодекстрина и синтезированные на их основе полимерные частицы разной плотности сшивки. В результате исследования вариабельных по составу комбинаций композитов были выявлены лидирующие составы, демонстрирующие эффективность загрузки железа до 44% и пролонгированный профиль высвобождения в биорелевантных средах.

Полученные результаты доказывают высокий потенциал подобных систем для доставки железосодержащих препаратов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 24-73-00091. Оборудование для проведения исследований (ИК-микроскоп Микран-3, ИК-спектрометр Bruker Tensor 27) приобретено при поддержке Программы Развития МГУ.

Литература

1.Triverdi R., Barve K. Delivery systems for improving iron uptake in anemia // International Journal of Pharmaceutics. 2021. Vol. 601. № 120590.