Оптимизация условий получения полимерных матриц с магнитными наночастицами и изучение их влияния на жизнеспособность клеток

Лапаник А.Д.1, Дорощенко А.В.1, Сажнев Н.А.2, Лопухов А.В.1, Чудосай Ю.В.1, Скуредина А.А.1, Прусов А.Н.3 Клячко Н.Л.1

Инженер

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

2 Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, институт химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

3Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, Москва, Россия

E-mail: anya73anya@gmail.com

Магнитные наночастицы (МНЧ) характеризуются высокой биосовместимостью, доступностью химической модификации, а также возможностью контроля их морфологии в процессе синтеза. Ключевой особенностью МНЧ является проявление магнитомеханических эффектов при воздействии низкочастотного переменного магнитного поля (ПМП). Совокупность перечисленных свойств обуславливает их применение в биомедицине в двух основных направлениях: в качестве носителей для адресной доставки активных веществ или самостоятельных терапевтических агентов.  Воздействие низкочастотного ПМП на МНЧ может индуцировать деформацию клеточной мембраны. Таким образом, варьируя физико-химические свойства МНЧ и режимы ПМП, открывается возможность разработки как неинвазивных систем для регенеративной медицины, так и платформ для селективной деструкции опухолевых клеток [1].

Целью данной работы является оптимизация методики получения полимерных матриц с включенными в них МНЧ и изучение их влияния на жизнеспособность эукариотических линий клеток.

В данной работе были синтезированы МНЧ на основе магнетита, диаметр которых составил 9 ± 1 нм, PdI 0.01. Структура магнетита была подтверждена РФА. Полученные МНЧ были гидрофилизированы 3,4-дигидроксифенилуксусной кислотой (DOPAC) или дофамином (DOPA), часть МНЧ были модифицированы фактором роста IGF-1. Полученные наночастицы были охарактеризованы методом ДСР и ИК спектроскопии. Также для получения матриц были взяты коммерческие магнитные частицы компании Spherotech размером 100–1000 нм.

Матрицы получали смешиванием поливинилового спирта (ПВС) и Хитозана (Хит) в разных соотношениях в смеси с МНЧ, полученный гель сшивали глутаровым альдегидом или дженипином. Готовые матрицы осаждали на дно 48-луночного планшета и инкубировали с эукариотическими линиями клеток (HEK293 или L8) 96 часов. На 2, 3, 4 день инкубации систему обрабатывали ПМП (19 Гц, 100 мТл, режим: 10 мин обработка, 10 мин пауза, повтор 3 раза). На 4 день определяли выживаемость клеток спектрофотометрически с помощью водорастворимого реагента WST-1. Было показано, что в зависимости от состава пленок и лиганда на поверхности МНЧ, а также размера частиц под действием ПМП наблюдается как повышение, так и понижение жизнеспособности клеток по отношению к контрольным без МНЧ.

Работа частично поддержана грантом РНФ 22-13-00261П, темами с гос. регистрацией 121041500039-8 и 123032300028-0 и Программой развития МГУ (покупка приборов и использование детектора LYNXEYE).

Литература

1. Golovin Y., Gribanovsky S., Golovin D., Klyachko N., Majouga A., Master А., Kabanov A. Towards nanomedicines of the future: Remote magneto-mechanical actuation of nanomedicines by alternating magnetic fields // J. of Controlled Release. 2015. V. 219. P.43-60.