Получение и характеризация блок-иономерных комплексов на основе ферментов супероксиддисмутазы и каталазы

Мирзаева С.Э., Дорощенко А.В., Лопухов А.В., Клячко Н.Л.

Студент, 6 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sabina.mirzaeva@chemistry.msu.ru

Окислительный стресс играет ключевую роль в развитии воспалительных и дегенеративных заболеваний. Антиоксидантные ферменты супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза обеспечивают последовательную нейтрализацию активных форм кислорода, однако их терапевтическое применение ограничено низкой стабильностью и быстрой инактивацией in vivo. Формирование полимерных наноструктур рассматривается как перспективный подход к повышению устойчивости ферментов и их биодоступности [1].

Целью работы является получение и физико-химическая характеризация блок-иономерных комплексов супероксиддисмутазы и каталазы с катионным блок-сополимером полиэтиленгликоль-поли-L-лизином (PEG-PLL), а также исследование влияния степени сшивки на свойства полученных наночастиц.

Комплексы получали методом самосборки за счёт электростатического взаимодействия анионных ферментов с катионным блоком поли-L-лизина. Для стабилизации использовали генипин — природный биосовместимый кросслинкер с низкой цитотоксичностью, обеспечивающий формирование устойчивых полимер-ферментных наноструктур, перспективных для биомедицинских применений.

Для супероксиддисмутазы получены несшитые комплексы и системы со степенью сшивки 25, 50 и 100%; несшитые структуры сохраняют 40% остаточной каталитической активности. Для каталазы оптимизировано соотношение полимера и фермента и получены комплексы со степенью сшивки 50 и 100%. Размер частиц определяли методами спектроскопии динамического светорассеяния и анализа траекторий наночастиц, концентрацию белка — колориметрически с использованием реагента бицинхониновой кислоты, активность СОД — по ингибированию автоокисления пирогаллола. Показана возможность получения блок-иономерных комплексов с регулируемой степенью генипиновой сшивки. В дальнейшем планируется получение частиц с комбинацией ферментов каталаза+супероксиддисмутаза и оценка их антиоксидантной активности.

Работа частично поддержана грантом РНФ 22-13-00261П, темами с гос. регистрацией 121041500039-8 и 123032300028-0 и Программой развития МГУ (покупка приборов).

Литература

1. Klyachko N.L., Manickam D.S., Brynskikh A.M. et al. Cross-linked antioxidant nanozymes for improved delivery to CNS // Nanomedicine. 2012. Vol. 8. No. 1. P. 119–129.