Синтетически модифицированные гетерометаллические наночастицы на основе BSA, облегчающие перенос энергии и/или электронов

Нуритдинов М.М.1, Файзуллин Б.А.2, Корнев Т.А.1,2, Заиров Р.Р.1,2

Студент, 3 курс специалитета

1КФУ, Химический Институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

2ИОФХ им. А.Н. Арбузова ФИЦ «Казанский научный центр РАН», Казань, Россия

E-mail: nuritdinovmarsel251@gmail.com

Наночастицы (НЧ) на основе сывороточного альбумина (BNP) широко используются в системах доставки лекарств благодаря способности белка связывать различные соединения [1]. В данной работе были получены гетерометаллические НЧ, содержащие люминесцентный комплекс [Pt(dtbpy)(P1)2]Cl2 (комплекс [Pt]2+), ионы Cu2+, и исследовано влияние метода загрузки на взаимодействие между металлическими центрами [2].

Комплекс [Pt]2+ загружали в BNP двумя способами: при формировании НЧ ([Pt]²⁺@BNP) и адсорбцией на готовые BNP (BNP@[Pt]2+). В первом случае комплекс связывается с гидрофобными областями белка: выше соотношение полос люминесценции мономерной (493 нм) и димерной (613 нм) форм, нет выщелачивания при pH 4.5. Время жизни мономерной формы возрастает в семь раз относительно свободного комплекса [3].

При добавлении Cu2+ к [Pt]2+@BNP наблюдается тушение люминесценции, сильнее для димерной формы (81% против 57%). Анализ времени жизни и графиков Штерна-Фольмера указывает на динамический и статический механизмы тушения, что свидетельствует о переносе энергии/электронов между Cu2+ и [Pt]2+.

Рис. 1. (a) Спектры люминесценции [Pt]2+@BNP в буфере TRIS (pH 7,4) при различных концентрациях CuCl2. Графики Штерна-Фольмера (b, c) для полос излучения высокой (1) и низкой энергии (2). ex = 390 нм

Восстановители (глутатион, гидразин-гидрат) вызывают обратный рост люминесценции вследствие восстановления Cu2+ до Cu+ и выхода ионов меди из НЧ. Совместно загруженные Cu/[Pt]2+@BNP проявляют лакказоподобную активность в окислении адреналина, но ниже, чем Cu@BNP [4]. Электрохимические измерения подтверждают влияние способа загрузки на взаимодействие центров.

Димерная форма [Pt]2+ в pH-зависимых областях белка тушится Cu2+ эффективнее мономерной в гидрофобных полостях. Это показывает роль BSA как матрицы для разделения центров и направленного переноса электронов. Люминесцентный отклик обратим и чувствителен к биологическим восстановителям (включая глутатион), что перспективно для сенсорных платформ. Выбор загрузки позволяет настраивать люминесценцию и каталитическую активность.

Литература

1. Zairov R.R., Kornev T.A., Akhmadeev B.S., et al. Expanding Mn2+ loading capacity of BSA via mild non-thermal denaturing and cross-linking as a tool to maximize the relaxivity of water protons // Int. J. Biol. Macromol. 2024. Vol. 266. P. 131338.

2. Paderina A., Grachova E., Petrovskii S., et al. Alkynylphosphonium Pt(II) Complexes: Synthesis, Characterization, and Features of Photophysical Properties in Solution and in the Solid State // Inorg. Chem. 2023. Vol. 62. P. 18056-18068.

3. Faizullin B.A., Khazieva A.R, Kholin K.V., et al. pH-responsive composite nanomaterial engineered from silica nanoparticles and luminescent mitochondrion-targeted Pt(II) complex as anticancer agent // J. Mol. Liq. 2024. Vol. 399. P. 124381.

4. Liang H., Lin F., Zhang Z., et al. Multicopper Laccase Mimicking Nanozymes with Nucleotides as Ligands // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017. Vol. 9. P. 1352-1360.