Формирование антимикробного кремнийсодержащего материала с использованием микробных шаблонов

Ланцова Е.А.

Аспирант, 4 год обучения, младший научный сотрудник

Тульский государственный университет, лаборатория биологически активных соединений и биокомпозитов, Тула, Россия

E-mail: dart.liza@yandex.ru

Одной из мировых проблем остается растущая устойчивость микроорганизмов к противомикробным агентам [1]. Использование жидких антисептиков приводит к их увеличенному расходу, загрязнению окружающей среды и дальнейшему развитию резистентности у микроорганизмов [2]. Решением проблемы может быть синтез гибридных материалов с пористой поверхностью и возможностью сорбции эффективных противомикробных агентов. Использование метода золь-гель синтеза в сочетании применением клеток микроорганизмов позволяет сформировать пористую поверхность, которая может применяться для загрузки активных веществ.

Получены гибридные кремнийсодержащие материалы на основе метилтриэтоксисилана и тетраэтоксисилана в соотношении 50/50 об. % с использованием клеток Paraccocus yeei ВKM B-3302 для формирования пор и без клеток. Матрицы отжигали в диапазоне температур от 200 до 1200 ℃. В матрицы был адсорбирован октенидин дигидрохлорид. С помощью метода УФ-спектроскопии было определено высвобождение октенидина из полученных материалов.

| А | Б |
| --- | --- |
| Рис. 1. А – Зависимость количества десорбированного октенидина от типа матрицы и температуры отжига; Б – кинетические кривые высвобождения октенидина материалов с температурой отжига 800 °С |  |

Для материалов, отожженных при 800 ℃, характерны 2 стадии десорбции -  быстрое высвобождение большой концентрации вещества с поверхности и медленное высвобождение благодаря диффузии сквозь пористую структуру материала. Наиболее перспективен материал, сформированный с использованием бактерий и отожженный при температуре 800 ℃, поскольку отличается более высоким показателем кумулятивного высвобождения октенидина дигидрохлорида.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант РНФ № 25-23-00410, https://rscf.ru/project/25-23-00410).

Литература

1.Varela M.F., Stephen J., Lekshmi M., Ojha M., Wenzel N., Sanford L.M., Hernandez A.J., Parvathi A., Kumar S.H. Bacterial resistance to antimicrobial agents //Antibiotics. 2021. Vol. 10.  №. 5. P. 593.

2. Li W. et al. Surface Design for Antibacterial Materials: From Fundamentals to Advanced Strategies // Adv. Sci. John Wiley & Sons. 2021. Vol. 8, № 19. P. 2100368.