Разработка ферментной каскадной биосенсорной системы на основе углеродных точек для определения лактозы

Ионов Я.А., Арустамова Д.А., Назарова Е.А.

Аспирант, 1 года обучения

Университет ИТМО, Центр молекулярных и биологических технологий, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: yaionov@itmo.ru

В настоящее время значительная часть людей страдает непереносимостью лактозы, поэтому очень важен контроль качества молочных продуктов. В последние годы производится большое количество безлактозной продукции, но, к сожалению, эталонные методы проверки содержания лактозы являются дорогими и неудобными [1, 2]. Сенсорные системы для быстрого анализа могут обеспечить контроль содержания лактозы в удобной форме и гарантировать комфорт и безопасность населения России.

Углеродные точки (УТ) представляют собой наночастицы размером менее 10 нм, обладающие высокой стабильностью, флуоресцентными свойствами и низкой стоимостью синтеза. Флуоресценция УТ может изменяться под действием гидроксильных радикалов, генерируемых при разложении пероксида водорода в реакции Фентона, катализируемой ионами железа, что позволяет детектировать различные вещества, включая лактозу. Лактоза с помощью ферментного каскада под действием β-галактозидазы распадается до глюкозы и галактозы, после чего глюкоза под влиянием глюкозооксидазы окисляется с образованием глюконовой кислоты и пероксида водорода [3, 4]. Пероксид водорода, находясь в одной системе с УТ и ионами железа, понижает интенсивность флуоресценции. Имея предварительно построенную калибровочную кривую зависимости степени гашения флуоресценции от концентрации аналита, можно количественно вычислять его содержание в образце.

В данной работе были синтезированы два вида УТ: допированные бором и азотом (N,B-CDs) и только азотом (N-CDs), методом гидротермального синтеза из лимонной кислоты и соответствующих допирующих агентов. Далее были проведены эксперименты по изучению степени влияния разложения пероксида водорода на флуоресценцию УТ, где N,B-CDs показали более выраженный отклик. Также был подобран источник ионов железа — хлорид железа(II) (FeCl₂) в концентрации 0,5 мМ.  Было выявлено взаимное влияние ферментов (глюкозооксидазы и бета-галактозидазы) и УТ: показано, что ферменты не гасят флуоресценцию, а УТ не влияют на активность ферментов. Кроме того, были построены калибровочные кривые по лактозе для дальнейшего применения.

В дальнейшем планируется получить калибровочную кривую на специально разработанном устройстве, которое с помощью смартфона способно детектировать изменение флуоресценции, обеспечивая портативный экспресс-анализ на месте. А также апробировать систему на реальных образцах молока.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №24-76-10093).

Литература

1. Liu, W., Chen, G., Ma, C., et al. Nitrogen and sulfur co-doped carbon dots for the fluorescence detection of lactose in milk // Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2025. Vol. 340. P. 126357.

2. Fu Q. et al. The emerging development of nitrogen and sulfur co-doped carbon dots: Synthesis methods, influencing factors and applications // Mater. Today Chem. 2024. Vol. 37. P. 102032.

3. Guo M, Chi J, Zhang C., et al. A simple and sensitive sensor for lactose based on cascade reactions in Au nanoclusters and enzymes co-encapsulated metal-organic frameworks // Food Chem. 2021. Vol. 339. P. 127863.

4. Q. Fu, S. Sun, K. Lu, et al. Boron-doped carbon dots: Doping strategies, performance effects, and applications // Chin. Chem. Lett. 2023. Vol. 35. P. 109136.