Электронно-лучевая полимеризация элементного фосфора в этаноле

Мирзаалиев Т.О.; Занин А.А.

Студент, 4 курса бакалавриата

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

timurmirz29@gmail.com

В ходе проведенных ранее исследований процесса электронно-лучевой полимеризации элементного фосфора было установлено, что в водной среде процесс идет неравномерно по объему образца: полимерный слой, формирующийся на поверхности белого фосфора, экранирует нижележащие слои и препятствует прохождению пучка ускоренных электронов в глубину образца. Предположение о том, что в водной среде реакция протекает через образование первичных гидроксильных радикалов [1–2], требует дальнейшего изучения. Для выяснения влияния среды были проведены эксперименты по полимеризации элементного фосфора в этаноле (96 %). В ходе работы образцы очищенного элементного фосфора массой 2,5–3,0 г помещали в этанол и подвергали облучению ускоренными электронами на ускорителе заряженных частиц LINS-02-500 (Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН) при энергии электронов 3 МэВ. Поглощённая доза составила 200–1000 кГр для исследуемых образцов. Облученные образцы были очищены от непрореагировавшего элементного фосфора с помощью экстрактора Сокслета. На основании полученных данных о массе синтезированных фосфорсодержащих полимеров были определены значения конверсии элементного фосфора (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость конверсии элементного фосфора от поглощенной дозы

| Поглощенная доза, кГр | Конверсия, % |
| --- | --- |
| 200 | 2,6 |
| 400 | 4,2 |
| 600 | 6,0 |
| 800 | 8,1 |
| 1000 | 9,6 |

Зависимость конверсии от поглощенной дозы носит линейный характер. При максимальной поглощённой дозе (1000 кГр) конверсия в этаноле на 5,5 % ниже по сравнению со значением конверсии в водной среде [3].

Список литературы

1. Tarasova N. P., Zanin A. A., Krivoborodov E. G. Electron-beam Initiated Polymerization of Elemental Phosphorus // International Journal of Chemical Engineering and Materials. 2023; 2: 77–80.

2. Tarasova N., Zanin A., Ponomarev A., Krivoborodov E., Toropygin I. Conversion of elemental phosphorus under the electron beam irradiation // Pure and Applied Chemistry. 2024; 96(3):429–436.

3. Tarasova N., Zanin A., Krivoborodov E., Karavaev S., Ksenofontov N., Ivanov A. The Influence of the Composition of Aqueous Solutions as a Reaction Medium on the Parameters of Electron Beam Polymerization of Elemental Phosphorus. // Journal of Solution Chemistry.2026; 55:130–137.