Электродный материал на основе сополи(3,4-этилендиокситиофен/гидрохинон) 
в электролите типа «вода-в-соли»

Валова С.Ф., Волков А.И.

Студент, 3 курс бакалавриата

СПбГУ, институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: svalova298@gmail.com

Сополимеры на основе политиофена и хинона демонстрируют большие перспективы в качестве органических электродных материалов для систем накопления энергии благодаря сочетанию высокой электронной проводимости политиофеновой матрицы с присущей хинонам высокой удельной ёмкостью [1].

Заметный интерес в настоящее время представляет создание безопасных водных металл-ионных аккумуляторов с органическими электродными материалами, но область их применения ограничивается узким окном электрохимической стабильности воды (~1.23 В). Использование сверхконцентрированных электролитов типа «вода-в-соли» (water-in-salt electrolytes) позволяют предотвратить реакции разложения воды с выделением кислорода и водорода за счет прочной координации молекул воды ионами соли. В результате сильного связывания активность свободной воды значительно снижается, что расширяет диапазон электрохимической стабильности вплоть до 3 В [2].

В данной работе исследуется электрохимическое поведение электродного материала на основе сополи(3,4-этилендиокситиофен/гидрохинон) в 21 моль/кг бис(трифторметансульфонил)имида лития (LiTFSI) — типичном представителе электролитов типа «вода-в-соли». Пленки сополимера были получены методом электрохимической полимеризации из растворов с разными мольными соотношениями мономеров 3,4-этилендиокситиофена (EDOT) и гидрохинона: 1:2, 1:1 и 2:1.

Установлено, что в 21 моль/кг LiTFSI синтезированный сополимер демонстрирует стабильное электрохимическое поведение в широком диапазоне потенциалов −1.2 В до 0.8 В (отн. Ag/AgCl). Таким образом, рабочее окно напряжений достигает 2.0 В, что значительно превосходит термодинамический предел стабильности разбавленных водных растворов. Материал демонстрирует высокую стабильность при циклировании — за 100 циклов перезарядки было потеряно всего 2.1% исходной емкости.

Потенциал пика окисления хиноновых фрагментов составил −0.1 В (отн. Ag/AgCl). Данное значение согласуется с литературными данными [3], указывающими на то, что потенциал окисления хинона при использовании ионов лития (Li+) в качестве противоионов смещается в катодную область по сравнению с кислыми средами, где зарядкомпенсирующими катионами являются протоны.

Для более глубокого понимания механизмов переноса заряда в полученных материалах методом operando УФ-Вид-спектроскопии изучено изменение оптических свойств и электронной структуры полимерной цепи при допировании. Кроме того, измерения на гребенчатых электродах (IDE) in situ использованы для оценки электропроводности сополимера в зависимости от приложенного потенциала.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант №24-73-00160

Литература

- Volkov, A. I.; Konev, A. S.; Alekseeva, E. V.; Levin, O. V. Direct electrochemical co-polymerization of EDOT and hydroquinone. J. Mater. Chem. A 2025

- Oka, K.; Strietzel, C.; Emanuelsson, R.; Nishide, H.; Oyaizu, K.; Strømme, M.; Sjödin, M. Characterization of PEDOT-Quinone conducting redox polymers in water-in-salt electrolytes for safe and high-energy Li-ion batteries. Electrochem. Commun. 2021

- Senoh, H.; Yao, M.; Sakaebe, H.; Yasuda, K.; Siroma, Z. A two-compartment cell for using soluble benzoquinone derivatives as active materials in lithium secondary batteries. Electrochim. Acta 2011