Электрохимическое осаждение и характеристика смешанных

MoXW1-xO3*2H2O пленок

Миронкова А.А.

Студентка, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alisamironkova@gmail.com

Пленки WO3*2H2O представляют интерес из-за их широкого использования в виде материалов с электрохромными и каталитическими свойствами [1], так как дают быстрый отклик и большую эффективность окрашивания, однако требуя при этом также больших значений приложенного напряжения. Возможным решением этой проблемы представляется введение в состав пленки значительных содержаний молибдена.

В данной работе методом циклической вольтамперометрии были получены допированные пленок из смешанных Na2WO4-Na2MoO4 кислых растворов, содержащих 60-80 моль.% Мо.

Для полученных пленок наблюдалось увеличение скорости осаждения по сравнению с недопированными пленками: 6 мкКл/см2*цикл – 0% Mo и 24 мкКл/см2*цикл – 70% Mo. В то же время попытки провести электроосаждение из раствора с 100 моль% Mo оказались неуспешными. Сопоставление с диаграммой распределения форм существования Мо и W в растворах осаждения [2] показывает, что скорость осаждения коррелирует с увеличением содержания [H3Mo3W15O60]9−. Спектры оптического поглощения полученных образцов демонстрируют замедление окрашивания Мо-содержащих пленок на несколько секунд, и значительное увеличение времени самообесцвечивания с 1.5 до 150 минут [2].

Определение содержания Мо и W в пленках было проведено после предварительного растворения 0.1 М NaOH, с последующим спектрофотометрическим анализом их комплексов с тайроном [3]. С помощью метода добавок было определено отношение Mo/W в одной из пленок 0.185 что согласуется с результатами EDX (0,27 ± 0,06). РФА показал отсутствие индивидуальных соединений Mo в пленках, что согласуется с образованием твердого раствора типа замещения, MoXW1-xO3*2H2O.

Литература

1. C.G. Granqvist, M.A. Arvizu, I.B. Pehlivan, H.-Y. Qu, R.-T. Wen, G.A. Niklasson,

Electrochromic materials and devices for energy efficiency and human comfort in

buildings: a critical review, Electrochim. Acta. 2018. Vol. 259. P. 1170–1182.

2. Laurinavichyute V. K., Levin E. E., Mironkova A. A., Eliseev A. A., Pugolovkin L. V.

Electrodeposition and electrochromic properties of hydrated mixed oxides MoxW1-xO3·2H2O films// Surfaces and Interfaces. 2026. Vol.81. P. 108389.

3. Lis S., But S. A new spectrophotometric method for the determination and simultaneous determination of tungsten and molybdenum in polyoxometalates and their Ln(III) complexes // Journal of Alloys and Compounds. 2000. Vol. 303-304. P. 132-136.