Исследование твердого полимерного электролита на основе литированного иономера Aquivion для применения в литий-ионных аккумуляторах

Чибирева С.Р. , Анисимова В.В. , Головин М.С. , Морозова С. М.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

E-mail: chibireva.sr@phystech.edu

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы находят широкое применение в портативной электронике, электротранспорте, бытовой технике и системах накопления энергии. Но использование жидких электролитов обладает рядом недостатков, включая риск утечек и термического разложения, высокую горючесть и взрывоопасность. Перспективной альтернативой являются твердые полимерные электролиты, которые отличаются повышенной безопасностью и стабильностью.

В качестве материала для ТПЭ в данной работе был изучен перфторированный сульфосодержащий иономер Aquivion, используемый в составе мембранно-электродных блоков топливных элементов. Для адаптации к применению в литий-ионных аккумуляторах был проведен синтез (Рис 1, а).

Рис 1. Синтез литированного Aquivion (а) и схема разобранной двухэлектродной электрохимической ячейки (б)

Формирование мембран осуществлялось двумя методами: в форме на электроплитке при 45 °С и на стенде для формирования мембран. Образцы дополнительно выдерживались в вакуумном шкафу при 60 °С. Измерения ионной проводимости мембран проводились методом импедансной спектроскопии в двухэлектродной ячейке (Рис 1, б). Значения проводимости рассчитывались по формуле:

σ=lR × S

где l — толщина мембраны, R — сопротивление, S — площадь электрода. Экспериментальный график представлен на Рис 2, а. Рассчитанная проводимость  — 6,08×10⁻⁸ См/см.

Дополнительно было исследовано влияние пропитки мембран ионной жидкостью. После измерения импеданса (Рис 2, б) была рассчитана ионная проводимость — 1,533×10⁻⁹ См/см.

Рис 2. Измерение импеданса исходной мембраны (а) и после пропитки ионной жидкостью (б)

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Госзадание) проект FSMG-2025-0068.