2D углеродные материалы как интерфейсные слои для фотоэлектрокатализаторов восстановления молекулярного кислорода на основе производных фуллерена

Малкин Н.А.

Аспирант,3 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maalkinn@mail.ru

Реакция восстановления молекулярного кислорода (РВК) находит широкое применение в современной энергетике (топливные элементы, металл-воздушные аккумуляторы), а также в аналитических приложениях (кислородные сенсоры). В мире активно ведется научно-исследовательская работа, направленная на изучение данного процесса, а также на поиск высокоэффективных электрокатализаторов РВК.

В недавних работах было показано, что производные фуллерена в смеси с донорным полупроводниковым полимером проявляют каталитическую активность в РВК [1–3]. Благодаря формированию объемного гетероперехода «полимер/фуллереновое производное» при облучении светом увеличивается концентрация фуллереновых анион-радикалов, что приводит к улучшению эффективности работы катализаторов РВК. В свою очередь добавление интерфейсного слоя на границе «электрод-фотоактивный слой» позволяет дополнительно увеличить каталитическую активность. Гибридные катализаторы со слоем PdO в своей архитектуре показали наибольшую эффективность в РВК, а на их основе были сконструированы высокочувствительные сенсоры на содержание кислорода, эффективность которых сопоставима с коммерчески доступными электрохимическими датчиками [2].

Ранее в нашей работе была изучена каталитическая активность в РВК фуллеренового производного C60(CF3)H в составе композита с P3HT (поли-3-гексилтиофеном), показавшего свою эффективность, ввиду включения активной C-H связи фуллерена в каталитический цикл РВК [3]. Основная идея данной работы заключается в использовании гибридных фотоэлектрокатализаторов с добавлением интерфейсных слоев на основе 2D углеродных материалов: восстановленного оксида графена (ERGO) или нитрида углерода (g-C3N4) и фотоактивного слоя P3HT:С60(СF3)H.

Для гибридных фотоэлектродов ERGO/P3HT:C60(CF3)H наблюдался синергетический эффект: каталитическая активность в РВК гибрида превосходила активности отдельных компонентов, обеспечивая протекание РВК с перенапряжением, характерным для металлсодержащих электрокатализаторов неплатиновой группы. В свою очередь, введение в архитектуру слоя g-C3N4 приводит к уменьшению величины катодного тока, при этом потенциал точки отрыва сдвигается в анодную область на 250 мВ, а перенапряжение РВК в нейтральной среде оказывается меньше 30 мВ. В обоих случаях, введение интерфейсного слоя повышало стабильность работы фотоэлектрокатализаторов РВК. Гибридные системы показали длительность эксплуатации более 20 ч при непрерывном облучении светом и насыщении кислородом. Полученные результаты подчеркивают принципиальную важность введения интерфейсных слоев на основе 2D углеродных материалов в архитектуру тонкопленочных фотоэлектродов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 
№ 22-73-10042-П.

Литература

1. María Girón R. et al. Synthesis of modified fullerenes for oxygen reduction reactions // J. Mater. Chem. A. 2016. Vol. 4. P. 14284–14290.

2. Bellani S. et al. Hybrid Organic/Inorganic Nanostructures for Highly Sensitive Photoelectrochemical Detection of Dissolved Oxygen in Aqueous Media // Adv. Funct. Mater. 2015. Vol. 25. P. 4531–4538.

3. Malkin N.A. et al. Metal-free oxygen reduction photoelectrocatalyst based on C60(CF3)H // Electrochim. Acta. 2024. Vol. 477. P. 143720.