Влияние депротонирования на спектрально-люминесцентные свойства

азометинов N2O2-типа

Хасанова М.А.1, Полидаускайте Ю.В.,1Ардашева Л.П.2, Борисов А.Н.1

Магистрант, 1 курс

1Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

Санкт-Петербург, Россия,

2Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: xasanova.maria@list.ru

Азометины H2(salpn-1,3) (N,N’-бис(салицилиден)-пропилендиамин-1,3) и H2(salphen) (N,N’-бис(салицилиден)-о-фенилендиамин)  типичные представители тетрадентатных оснований Шиффа N2O2-типа, электронная структура которых чувствительна к изменению рН [1].

Во всех изученных растворителях поглощение в интервале 310−360 нм имеет смешанную природу и обусловлено nπ- и ππ*-переходами в иминогруппах, в то время как полоса средней интенсивности в области 400 нм, характерная для спиртовых растворов, связана с образованием кето-енаминного таутомера. При добавлении депротонирующего агента (KOH), обусловливающего образование хиноидной формы аниона, в ЭСП фиксируется рост интенсивности полосы в области 400 нм (рис. 1А).

Установлено, что в стандартных условиях в спиртовых растворах (метанол, этанол, пропанол) оба азометина характеризуются невысокой эмиссионной активностью. В случае H2(salphen) форма, положение эмиссионной полосы и квантовый выход существенно зависят от энергии возбуждения; а форма спектра возбуждения зависит от длины волны регистрации. В то же время для H2(salpn-1,3) эти эффекты проявляются незначительно. Таким образом, в нейтральных спиртовых растворах H2(salpn-1,3) существует практически только в енол-иминной форме, в то время как H2(salphen)  в енол-иминной и в кето-енаминной формах.

Рис. 1. ЭСП (А) – l = 1 cм; спектры возбуждения (Б) – λрег. = 500 нм и спектры люминесценции (В)  λвозб. = 370 нм в этаноле для 1 – H2(salpn-1,3), 1’ – H2(salpn-1,3) + КОН; 2 – H2(salphen); 2’ – H2(salphen) + KOH. С(H2(salpn-1,3) = 3,55∙105 М, С(H2(salphen)) = 3,16∙105 М; Vазом. = 10 мл; С(КОН) = 4,05∙102 М; VKOH = 1 мл)

Депротонирование приводит к росту интегральной интенсивности люминесценции практически в 40 раз для H2(salpn-1,3) и в 10 раз для H2(salphen) (рис 1Б, 1В). Максимум люминесценции депротонированной формы обоих азометинов соответствует 500 нм. Аналогичные результаты получены в метаноле и пропаноле.

Литература

1. Ардашева Л. П., Борисов А. Н., Ефимова Т. П., Попов Л. Д., Эстрин И. А.  Влияние депротонирования на спектрально-люминесцентные свойства N,N'-бис(2-гидрокси-4-метилбензилиден)-N-(2-аминоэтил)этан-1,2-диамина в этаноле // Оптика и спектроскопия. 2025. Т. 133. № 4. С. 354-358.