Модификация поверхности трёх контактного печатного электрода берлинской лазурью модифицированной полиэлектролитными микрокапсулами с целью увеличения чувствительности сенсоров

Попова Е.А1, Сенина В.А.1, Сироткина А.В.1

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский Политехнический университет, г. Москва,  Россия

E-mail: popoval1sabeth@yandex.ru

Электрохимические сенсоры на основе трёх контактных печатных электродов активно используются для экспресс анализа благодаря своей дешевизне и портативности [1]. Особый интерес направлен на модификацию поверхности электродов берлинской лазурью (БЛ (гексацианоферратом железа(III)-железа(II))). БЛ повышает селективность электрода и позволяет фиксировать реакцию восстановления пероксида водорода [2]. Эта технология может быть использована для создания медицинских биосенсоров.

Однако широкое применение сенсоров с модификацией берлинской лазурью сдерживается их нестабильностью в щелочных растворах и недостаточной чувствительностью. Обычная берлинская лазурь не выдерживает высокие показатели pH, что приводит к деградации электроактивного слоя и потере сигнала [3]. Высокая чувствительность у сенсора важна для диагностики заболеваний, пищевого и медицинского производства.

Для решения проблем нестабильности в щелочных растворах широко используется метод внедрения берлинской лазури в полимерную матрицу. Это помогает стабилизировать кристаллическую решётку берлинской лазури, улучшая её механическую прочность [1]. Тем не менее это снижает чувствительность сенсора. В данной работе мы предлагаем смешивать берлинскую лазурь с полиэлектролитными микрокапсулами для улучшения её стабильности в щелочных растворах и чувствительности сенсора.

В данной работе полиэлектролитные микрокапсулы (ПМК) представляют собой полую структуру размером 5 мкм с полимерными стенками из полистиролсульфоната (ПСС) и полиаллиламина (ПАА). Их изготавливают путем последовательной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов на СаСО3 ядрах, которые удаляют на последнем этапе [4]. Нанесение 1 слоя БЛ: наносят на поверхность трёх контактного печатного электрода красную кровяную соль 0,1 М на рабочий электрод и добавляют хлорид железа III 0,1 М. Спустя 15 минут сверху наносилась перекись водорода. Спустя 45 минут электрод промывали дистиллированной водой и проводили 5 циклов на потенциосостате в режиме циклической вольтамперометрии. Дополнительно формировались 3 слоя БЛ-ПМК поверх первого слоя по описанной выше методике, но в красную кровяную соль замешивают ПМК.

При сравнении электродов, модифицированных микрокапсулами и без ПМК, было обнаружено, что наличие ПМК в слое берлинской лазури значительно увеличивает пики ОВР –берлинской лазури. Благодаря этому увеличивается чувствительность в 2 раз электрода при добавлении перекиси водорода. Кроме того, увеличивалась стабильность БЛ, модифицированных ПМК по сравнению с БЛ без ПМК. При pH 11 наблюдалось сохранение высоты пиков ЦВА, в то время как сенсор с БЛ без ПМК наблюдалось 25% снижение ЦВА при pH 8.5.

Таким образом добавление ПМК — это перспективный метод модификации БЛ для улучшения чувствительности сенсоров и их защиты от pH.

Литература

1.  Karyakin A. A. Prussian blue and its analogues: electrochemistry and analytical applications // Electroanalysis. 2001. Vol. 13. P. 813-819.

2.  Ricci F., Amine A., Palleschi G., Moscone D. Prussian Blue based screen printed biosensors with improved characteristics of long-term lifetime and pH stability // Biosens. Bioelectron. 2003. Vol. 18. P. 165-174.

3.  Zhylyak V., Gayda G., Klepach H. et al. Stability of Prussian Blue films in neutral and alkaline media: effect of cationic surfactants // J. Electroanal. Chem. 2020. Vol. 872. P. 114356.

4.  Pich A., Richtering W. Polymer Nanogels and Microgels // Polymer Science: A Comprehensive Reference. 2012. Vol. 6. P. 309-350.

Руководители: Ким А.Л.1, Мусин Е.В.1,