Роль состава ванадиевого электролита на интенсивность кроссовера и окислительный дисбаланс ванадиевой проточной редокс-батареи

Перекатов А.Р., Антипов А.Е.

Аспирант, 2 курса

Российских химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

E-mail: antonpere00@yandex.ru

С увеличением доли использования альтернативной энергетики возрос спрос и на стационарные системы хранения и преобразования энергии, способные сглаживать недостатки нерегулярного производства и потребления электроэнергии. Одной из наиболее перспективных технологий накопления энергии являются ванадиевые проточные редокс-батареи (ВПРБ). Не смотря на то, что потенциальный срок службы ВПРБ измеряется десятками лет, разрядная емкость таких батарей со временем начинает постепенно снижаться [1]. Выделяют несколько основных причин потери разрядной емкости, одна из которых, дисбаланс ионов ванадия между электролитами, обусловленный кроссовером ионов ванадия и воды через мембрану. Другой причиной являются побочные реакций выделения кислорода и водорода на электродах, что отражается на изменении степеней окисления электролитов и, как следствие, в возникновении дисбаланса их доступной емкости. Исследование описанных процессов и разработка способов минимизации их влияния на разрядную емкость имеют большое значение при проектировании промышленных ВПРБ.

Работа направлена на изучение тенденций изменения разрядной емкости и дисбаланса электролитов в зависимости от их состава. Составы попарно различаются по трем показателям: концентрациям ванадия, концентрациям серной кислоты и средними степенями окисления ванадия. Эксплуатационные характеристики ВПРБ, такие как напряжение разомкнутой цепи, разрядная емкость и КПД, были рассчитаны по поляризационным кривым. Состав электролитов, а именно средняя степень окисления и концентрация ионов ванадия, получены по данным кулонометрического анализа и объема электролитов.

Увеличение концентрации ванадия в электролите снижает селективность ионного переноса и приводит к увеличению кроссовера ионов ванадия из неголита в посолит. Кроме того, использование 1.8 М электролита может быть сопряжено с проблемой выпадения в осадок пентаоксида ванадия после нескольких дней циклирования. Увеличение концентрации серной кислоты на 20 % повышает производительность, в ограниченной степени снижает кроссовер ванадия в неголит, а также на 19 % снижает интенсивность побочной реакции выделения водорода на отрицательном электроде при заряде батареи. Изменение начальной величины средней степени окисления ванадия в электролите существенно влияет на производительность батареи и интенсивность кроссовера. Повышение средней степени окисления снижает интенсивность реакции выделения водорода, но ограничивает ресурс батареи на длительном масштабе времени.

Литература

1. Rodby, K.E. Assessing the levelized cost of vanadium redox flow batteries with capacity fade and rebalancing / K.E. Rodby, T.J. Carney, Y. Ashraf Gandomi, J.L. Barton, R.M. Darling, F.R. Brushett // J. Power Sources. – 2020. – V. 460. – 227958.