ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ЕРГЕНИНСКОЙ ТИТАН-ЦИРКОНИЕВОЙ РОССЫПИ (РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ) ШЛИХОВЫМ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ

А.А. Бурмистров,  М.В. Овчинникова

Изучен верхний продуктивный горизонт этого месторождения мощностью 0,4-4 м, приуроченный к аллювиальнымпесчано-глинистым отложениямергенинской свиты миоцен-плиоценового возраста, на водоразделах перекрытых  четвертичными отложениями.

Петрофизические исследования 26 пробрудных песков включали измерениемагнитной восприимчивости (κ, 10-5 ед. Си), плотности (d, г/см3), диэлектрической проницаемости (ε) и удельного электрического сопротивления (ρ, Мом*см). Величиныκизмерены каппаметром ПИМВ1м, d –  методомгидростатического взвешивания проб [1] на электронных весах с точностью 1 мг, ε и ρрассчитывались по значениям электрической емкости (С, ПкФ) и тангенса угла диэлектрических потерь измеренным прибором RLCАКИП 6102 (с точностью 0,1 ПкФ и 0,001, соответственно). Расчеты производились по стандартным формулам [2].

Шлиховой анализ 7 проб (из 26) с повышенными и пониженными петрофизическими параметрами проводился  с предварительным разделением проб на 5 фракций: тяжелуюферромагнитную и3 парамагнитные и  легкую немагнитную (рис.1). Содержание рудных минералов (магнетита, ильменита, рутила, циркона,  лейкоксена) и кварца (с примесью к.п.ш.) определялось визуально по фракциям. Сопоставление величин петрофизических параметровмонофракций  этих минералов, полученныхиз россыпного месторождения Заболотовское (Рязанская обл.) и справочных данных показало, что за исключением магнитной восприимчивости значения свойств либо занижены (d, ε), либо завышены (ρ), причем в разной степени. Это не позволило использовать их значениядля прямых расчетов объемных содержаний минералов в пробах. Поэтому по 5 пробам, по которым шлиховым анализом были определены приближенные содержания 5 минералов (лейкоксен суммировался с рутилом)из системы уравнений (по программам Maple13):

d (1-й пробы) = d1 * V1 + d2 * V2 + d3 * V3 + d4 *V4 + d5 * V5;

……………………………………………………………….

d (5-й пробы) = d1 * V1 + d2 * V2 + d3 * V3 + d4 *V4 + d5 * V5;

(где V1….V5– объемныесодержания минералов в долях 1)

были получены средние «кажущиеся» значения петрофизических параметров. Эта выборка являлась «обучающей». По оставшимся двум пробам с известными содержаниями проводилось тестирование, которое дало удовлетворительные результаты, что видно из сравнения измеренных и рассчитанных содержаний (табл.1, рис.1). Расчеты содержаний 5 минералов этих проб получены из системы следующих уравнений:

d (пробы) = d1 * V1 + d2 * V2 + d3 * V3 + d4 *V4 + d5 * V5;

κ (пробы) = κ1 * V1 + ….+ κ5 * V5;

ε (пробы) = ε1 * V1 + ….+ ε5 * V5;

ρ (пробы) = ρ1 * V1 + ….+ ρ5 * V5;

1 = V1+V2 + V3 + V4 +V5

По этой же системе уравнений были рассчитаны содержания минералов по всем остальным пробам. Установлена очень высокая положительная корреляция между содержаниями  в пробах циркона и магнетита (и меньшая– с кварцем) с одной стороны и рутила и ильменита, с другой (рис.2). Пробы изприкровлевой части горизонта (из канав)  в основном обогащены ильменитом и рутилом, а из более глубоких его частей – магнетитом и цирконом(рис.3). Изменение составапесков с глубиной моглобыть связано со сменой коренного источника этой россыпи.

Табл.1

|  | содержание минералов, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПРОБ | ильменит | рутил | циркон | магнетит | кварц | метод |
| 24 | 0,52 | 1,11 | 0,30 | 0,16 | 97,8 | шлиховой |
| 26 | 0,53 | 0,52 | 0,67 | 0,04 | 98,3 |  |
| 24 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 95,9 | петрофизический |
| 26 | 0,3 | 0,03 | 2,3 | 4,2 | 93,17 |  |

Литература

- Бурмистров А.А., Старостин В.И., Дергачев А.Л., Петров В.А. Структурно-петрофизический анализ месторождений полезных ископаемых: Учебник – 2-е изд. испр. и доп. М., МАКС Пресс, 2009. 408с.

- Петрофизика: Справочник. М. Недра, 1992. Кн.1. (под ред. Н.Б. Дортман).391 с.

Подписи к рисункам.

Рис.1.Минеральный и фракционный  состав проб по результатам петрофизического (верхний ряд) и шлихового (нижний ряд) анализов 7 проб.

Рис.2. Результаты кластерного анализа минерального состава 26 проб.

Рис.3.  Геологическая карта месторождения с диаграммами  состава проб по расчетным данным. Красные кружки - места отбора, цифры рядом с диаграммами – содержание легкой фракции (SiO2).mN1er –ергенинская свита; P3kl –калмыцкая свита (пески, глины). Пунктир-контуры россыпи (прогнозные ресурсы Р2).