Пензева Е.П.

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ УПРОЧНЕНИЯ МЕТОДОМ ЦЕМЕНТАЦИИ

3 курс, кафедра инженерной и экологической геологии

Научный руководитель: профессор, д.г.–м.н. Самарин Е.Н.

Проблема использования слабых и неустойчивых грунтов как основания для инженерных сооружений зачастую решается целенаправленным изменением их свойств. Современная практика строительства, как правило, прибегает к использованию физико-химических методов улучшения свойств, в основной массе которых в качестве вяжущего используется портландцемент. Однако разнообразие типов грунтов не позволяет массово применять существующие закономерности процессов взаимодействия цемента и грунта в различных условиях, вследствие чего, проведение работ в данном научном направлении всегда имеет большую значимость и актуальность.

Целью настоящей работы является изучение влияния гранулометрического состава грунтов на эффективность их упрочнения методом цементации.

В качестве объектов исследования был выбран ряд дисперсных грунтов различного гранулометрического состава: песок верхнеплейстоценовый аллювиального генезиса (aQIIIII), супесь нижнемеловая морского генезиса (mK1), суглинок верхнечетвертичный покровного генезиса (v,dQIII), глина макарьевксой свиты морского генезиса (mJ3mk).

Нами определены основные показатели физических и водно-физических свойств, для всех грунтов определялась влажность оптимального уплотнения.

По итогам проведенных исследований было подготовлено 4 серии образцов из грунтов различного гранулометрического состава с добавлением 10% портландцемента. Образцы с использованием песка (aQIIIII) и суглинка (v,dQIII) выдерживались 28 суток в воздушно-влажных условиях, после чего дополнительно сутки хранились в водонасыщенных условиях. Супесь (mK1) и глина (mJ3mk) подвергались испытаниям по такой же схеме с увеличением времени хранения до 56 и 84 суток соответственно.

При добавлении 10% портландцемента влажность оптимального уплотнения композита грунтов увеличивается на 2-4%, вследствие необходимости присутствия воды, доступной для гидратации клинкерных минералов. После взаимодействия грунта с цементом в течение 28 суток влажность образцов уменьшилась в среднем на 7%, вследствие преобразования свободной воды в кристаллогидратную.

Плотность скелета образцов грунта при добавлении 10% портландцемента уменьшается в среднем на 0,06 г/см3, что обусловлено добавлением клинкера, плотность частиц которого при гидратации уменьшается.

По истечении 28 суток после добавления к грунту 10% портландцемента в образцах сформировалась прочная структура: кристаллизующиеся гидрооскиды и дегидратированный коллоид формируются как на поверхности частиц грунтов, так и в поровом пространстве между частицами, цементируя их между собой, что приводит к формированию выраженных прочностных свойств.

При изучении микростроения модифицированных грунтов с использованием растровой электронной микроскопии были определены образующиеся при добавлении 10% портландцемента новообразования, приводящие к формированию прочной структуры: новообразования в виде игольчатых кристаллов низкоосновного тоберморита, формирующих концентрическую форму, гелевая пленка глобулярного строения, состоящая из низкоосновного тоберморита и т.д.

По результатам проведенных лабораторных исследований было выявлено, что наиболее прочным грунтовым композитом является цементогрунт, созданный на основе супесчаного грунта – так как его гранулометрический состав наиболее полно отвечает понятию оптимальной грунтовой смеси.