РАСТВОР-РАСПЛАВНЫЙ СИНТЕЗ КОРУНДА, ЛЕГИРОВАННОГО ХРОМОМ

Кафедра кристаллографии и кристаллохимии

Никитина Алина Романовна, 1 курс

Научные руководители:

к. х. н. Волкова Елена Александровна

д. х. н. Мальцев Виктор Викторович

Проведены эксперименты по выращиванию кристаллов корунда, легированного хромом методом раствор-расплавной кристаллизации. При постановке экспериментов использовалась вертикальная трубчатая печь мощностью до 3 кВт. Для контроля и поддержания температуры в комплекте с платинородий – платиновыми термопарами использовался терморегулятор Протерм-100. Точность поддержания температуры - ±0.1°С.

Содержание оксида алюминия Al2O3 в исходной шихте составляло 5 вес.%, а Cr2O3 – 2.5 вес%. В качестве растворителей использовались двукомпонентные системы Li2CO3-MoO3 и Li2CO3-WO3. Компоненты растворителя смешивались исходя из уравнения:

Li2CO3 + n×MO3 Li2MnO(3n+1) + CO2

Где M = Mo или W, n = 1, 2, 3

Исходные компоненты шихты тщательно перетирались и в Pt тиглях помещались в печь. Тигель с шихтой нагревался до температуры 1100 °С, выдерживался при такой температуре в течение 30 часов до полной гомогенизации раствора-расплава. Затем температура в печи снижалась до 900 °С со скоростью 1°С/ч и далее до 350°С со скоростью 10°С/ч. Полученные образцы отмывались в соляной кислоте HCl и нерастворимые фазы исследовались.

При n = 1 и 3 в системе Li2CO3-MoO3 образовались сростки мелких кристаллов (рис. 1). Результаты полуколичественного анализа указывают на соотношение Al и O, близкое к формуле (Al,Cr)2O3. Хром распределен крайне неравномерно. Образование подобных агрегатов связано с высокими скоростями охлаждения раствора-расплава. Это приводит к малому размеру зерен: одновременно образуются многочисленные центры кристаллизации и их последующей агрегации.

В системе на основе ванадата лития (Al,Cr)2O3 не образуется. При n=2 и 3 образуется большое количество коричневых пластинчатых кристаллов Cr2WO6 размером до 0.5 мм (рис.2)

|  | 0,5 mm |
| --- | --- |

Рис. 1                                                     	Рис. 2