Разработка термодинамической базы данных для моделирования бинарных твердых растворов серии ортофосфатов со структурой лангбейнита

Научный руководитель  - Еремин Николай Николаевич

Гамбуева Амгалана Аркадьевна

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Email: amgalanagambueva@yandex.ru

Обеспечение безопасности при размещении радиоактивных отходов (РАО) требует тщательного изучения процессов, происходящих в системе инженерных барьеров после закрытия пункта окончательной изоляции. В кристаллохимии существует фундаментальный принцип: при заданных температуре и давлении в кристаллической структуре формируется именно тот вариант расположения атомов, который характеризуется наименьшей свободной энергией. Однако для определения наиболее стабильной кристаллической структуры недостаточно просто достичь энергетического минимума — необходимо также провести комплексный расчёт физических и термодинамических характеристик, которые напрямую зависят от особенностей межатомного взаимодействия в материале [1-4]. Фосфаты редкоземельных элементов с каркасом лангбейнитового типа, наряду с фосфатами групп монацита и NZP, рассматриваются как перспективные материалы для длительного хранения радиоактивных отходов. К этим материалам предъявляются строгие требования: они должны обладать высокой способностью к включению актиноидов и сохранять радиационную и химическую стабильность на протяжении всего периода эксплуатации [6]. Целью данной работы являлась разработка методом атомистического моделирования термодинамической базы данных для моделирования структур и свойств твердых растворов серии K2LnZr(PO4)3 с каркасом лангбейнитового типа.

В качестве исходной модели для проведения исследований была выбрана ранее разработанная система потенциалов, успешно применявшаяся для моделирования редкоземельных монацитов и ксенотимов [2-3]. В этой модели использовались следующие значения эффективных зарядов атомов: q(P)=+1,2e, q(Ln)=+1,6e, q(O)=-0,7e. Однако данная зарядовая модель оказалась неприменимой для задач настоящего исследования, так как наличие в формуле ионов К с низкими значениями электроотрицательности повышает для лангбейнитовых фосфатов значения эффективных зарядов для всех остальных ионов. В связи с этим была создана модифицированная модель, в которой установлены новые значения атомных зарядов: q(K)=+0,6e, q(Zr)=+2,4e, q(Ln)=+1,8e, q(P)=+1,6e, q(O)=-0,85e. В рамках разработанной зарядовой модели была проведена оптимизация параметров парных потенциалов Морзе для взаимодействий Ln-O в программе GULP. В процессе оптимизации были подобраны оптимальные значения параметров DМ, α и r0 потенциалов Морзе, описывающих взаимодействия O-O и P-O, и были сравнены результаты моделирования кристаллических структур с экспериментальной информацией из работы [5]. Также была рассчитана температурная зависимость энтропии для K2PrZr(PO4)3 в температурном интервале от 300 до 1000 К. Исходя из анализа результатов, можно сказать, что во всем диапазоне температур наблюдается хорошее согласие рассчитанных и экспериментальных значений – максимальные отклонения не превышают 3%. Таким образом, разработанный набор потенциалов дает возможность использовать его для последующих расчетов энергий образования собственных и примесных дефектов.

Далее был проведен расчет параметров взаимодействия и энтальпии смешения бинарных твердых растворов серии ортофосфатов со структурой лангбейнита. В таблице 1 приведены параметры взаимодействия всех возможных бинарных составов твердых растворов серии K2Ln(1)Zr(PO4)3 - K2Ln(2)Zr(PO4)3, оцененные в пределе бесконечного разбавления. Столбцы в таблице 1 отсортированы в порядке уменьшения ионного радиуса Ме.

Таблица 1. Параметры взаимодействия бинарных твердых растворов серии K2Ln(1)Zr(PO4)3 - K2Ln(2)Zr(PO4)3 со структурой лангбейнита, оцененные в пределе бесконечного разбавления (кДж).

| Матрица→ Примесь | La | Ce | Pr | Sm | Eu | Gd | Dy | Ho | Y | Er | Tm | Yb | Lu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | - | 0,106 | 0,290 | 0,692 | 1,342 | 2,098 | 12,805 | 14,546 | 13,296 | 16,370 | 17,990 | 19,705 | 21,697 |
| Ce | 0,114 | - | 0,049 | 0,278 | 0,753 | 1,372 | 11,525 | 12,479 | 11,280 | 14,215 | 15,764 | 17,402 | 19,310 |
| Pr | 0,287 | 0,045 | - | 0,087 | 0,384 | 0,832 | 9,641 | 11,229 | 10,067 | 12,903 | 14,404 | 15,990 | 17,840 |
| Sm | 0,680 | 0,252 | 0,086 | - | 0,116 | 0,411 | 8,438 | 9,992 | 8,837 | 11,630 | 13,106 | 14,658 | 16,470 |
| Eu | 1,366 | 0,707 | 0,393 | 0,117 | - | 0,092 | 6,729 | 8,149 | 7,082 | 9,659 | 11,030 | 12,474 | 14,168 |
| Gd | 2,144 | 1,298 | 0,857 | 0,421 | 0,093 | - | 5,362 | 6,657 | 5,675 | 8,045 | 9,316 | 10,658 | 12,238 |
| Dy | 13,020 | 11,086 | 9,871 | 8,614 | 6,833 | 5,419 | - | 0,084 | 0,005 | 0,314 | 0,623 | 1,012 | 1,547 |
| Ho | 14,649 | 12,643 | 11,371 | 10,080 | 8,181 | 6,658 | 0,083 | - | 0,059 | 0,073 | 0,248 | 0,510 | 0,904 |
| Y | 13,578 | 11,596 | 10,348 | 9,057 | 7,219 | 5,757 | 0,005 | 0,059 | - | 0,261 | 0,547 | 0,914 | 1,423 |
| Er | 16,196 | 14,158 | 12,852 | 11,544 | 9,547 | 7,928 | 0,303 | 0,072 | 0,252 | - | 0,051 | 0,194 | 0,456 |
| Tm | 17,515 | 15,458 | 14,131 | 12,818 | 10,751 | 9,063 | 0,594 | 0,239 | 0,521 | 0,050 | - | 0,046 | 0,202 |
| Yb | 18,898 | 16,817 | 15,461 | 14,131 | 11,982 | 10,213 | 0,941 | 0,479 | 0,846 | 0,186 | 0,045 | - | 0,054 |
| Lu | 20,487 | 18,381 | 16,996 | 15,661 | 13,430 | 11,581 | 1,420 | 0,840 | 1,302 | 0,432 | 0,194 | 0,053 | - |

Список литературы:

- Урусов  В.С.,  Еремин  Н.H.  Атомистическое  компьютерное  моделирование структуры  и  свойств  неорганических  кристаллов  и  минералов,  их  дефектов  и  твердых растворов // Москва, Изд-во ГЕОС, 2012,  428 стр.

- Еремин Н.Н., Уланова А.С., Марченко Е.И.  Разработка модели межатомных потенциалов и атомистическое моделирование кристаллических структур монацитов легких редкоземельных элементов // Вестник филиала МГУ в городе Душанбе, 2017, Т. 1, № 3, стр. 95-108.

- Еремин Н.Н., Марченко Е.И., Михайлова П.С. и др. // Проблемы кристаллологии, 2019, Москва, Выпуск 7, c. 16.

- Канунов А.Е. // Технические науки — от теории к практике. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции Новосибирск. 2015, № 9(45), с. 45-51.

- Трубач И.Г., Бескровный А.И., Орлова А.И. и др. // Кристаллография, 2004, Т.49, №4, с. 692–696.

- Юдинцев С.В., Стефановский С.В., Никонов Б.С. // Доклады Академии наук, 2014, Т.454, № 2, C. 211.