Состав, строение и свойства твердых осадков сточных вод Паужетского геотермального месторождения (Камчатка)

Козлова Елизавета Максимовна, 3 курс, кафедра инженерной и экологической геологии

Научный руководитель: Проф. Фролова Юлия Владимировна

В настоящее время особый интерес вызывают экологически чистые и возобновляемые источники энергии – альтернативные источники. К таким источникам относится геотермальная энергия. Одной из проблем, возникающих при эксплуатации
геотермальных станций, является утилизация отработанных вод. В мировой практике
существует несколько способов утилизации: метод обратной закачки в реинжекционные
скважины, использование в целях теплофикации, в бинарном цикле для повышения
мощности электростанций, слив "на рельеф". На юге Камчатского полуострова на
Паужетской геотермальной станции отработанную воду с температурой более 90ºС
сбрасывают "на рельеф". В результате от каждой эксплутационной скважины начинается
ручей с термальной водой, который постепенно вырабатывает русло, а на его дне
накапливаются специфические кремнистые отложения, мощностью до 0,5-1 м. В работе
исследованы отложения одной из таких скважин (R 108).

Отложения сточных вод Паужетского геотермального месторождения сложены преимущественно опалом (95 %), встречается небольшое количество кристаллического
кремнистого вещества, по-видимому, кристобалита (5 %). Они имеют слоистую текстуру, представленную чередованием плотных и пористых слоев. Плотные слои образуют однородную сливную массу, а пористые сложены тонкими переплетающимися нитями из опаловых нано- и микроглобул. Глобулы имеют гладкую поверхность. Граница между плотным и пористым слоями нечеткая, один слой плавно сменяется другим. На строение
отложений влияет целый ряд факторов, в том числе, скорость водного потока, уклон
поверхности русла, температура воды, присутствие термофильных микроорганизмов,
наличие терригенных и органических примесей, на которые осаждается аморфный
кремнезем и пр.

Отложения легкие (ρd <1 г/см3), высокопористые (n = 39-63 %), немагнитные. По прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии классифицируются преимущественно как полускальные грунты очень низкой прочности.

Характерной особенностью исследуемых отложений является ярко выраженная
анизотропия физико-механических свойств, обусловленная слоистой текстурой. Значения
показателей упругих свойств существенно выше вдоль слоистости: VpII > Vp┴ в 1,05 -
2,16 раз, Ед II > Ед┴ в среднем в 1,6 раз. Прочность на одноосное сжатие, напротив, вдоль
слоистости ниже, чем перпендикулярно. В зависимости от приложения нагрузи по
отношению к слоистости наблюдается различный характер разрушения. При испытании
образцов на одноосное сжатие перпендикулярно слоистости разрушение начинается с
отсоединения кусочков грунта от слабых пористых слоев, тогда как при испытаниях
параллельно слоистости происходит расщепление образца по слоям. При испытании на
разрыв методом раскалывания плиток образцы разрушались ступенчато («лестницей») по
слоям поочередно.

Анализ полученных данных не выявил закономерного изменения свойств по
простиранию кремнистого «плаща», однако обнаружено, что отложения на изливе
скважины являются самыми плотными и прочными.