Оценка физико-механических свойств карбонатных пород с помощью молотка Шмидта

Кушнарев Михаил Сергеевич, 3 курс

Научный руководитель: профессор Фролова Юлия Владимировна

Кафедра инженерной и экологической геологии

Традиционные методы определения физико-механических свойств горных пород часто требуют значительных временных и финансовых затрат, а также ограничены в объеме испытаний. Одной из перспективных альтернатив служит метод упругого отскока (молоток Шмидта). Он позволяет дешево, быстро и в больших объемах оценивать прочностные и деформационные свойства скальных образований, пользуясь эмпирическими кривыми пересчета. Тем не менее, на данный момент в отечественной науке использованию данного инструмента для горных пород не было уделено должного внимания.

Объект и методика исследования

Исследовано 14 образцов карбонатных пород мячковского горизонта (С2 mc) из коробчевской, домодедовской и песковской толщ в районе Домодедовского карьера. Полевые измерения величины упругого отскока (R) проведены по методике ГОСТ 22690-88; стандартными лабораторными методами определены физические и физико-механические характеристики пород, уточнены литолого-структурные особенности.

Результаты и их обсуждение

- Выявлены закономерности изменения физических и физико-механических характеристик по разрезу мячковского горизонта.

Коробчевская толща. Пористость известняков экспоненциально возрастает вверх по разрезу, что объясняется закономерным уменьшением содержания микритового кальцита в каждом вышележащем слое. Обратная картина наблюдается для плотности и прочности. Прочность на одноосное сжатие (Rc) экспоненциально убывает с 23 МПа до 7,5 МПа, однако один образец микродетритового известняка демонстрирует аномально низкое значение Rc, отклоняясь от общего тренда.

Домодедовская толща. Физические и физико-механические характеристики пород чувствительны к степени доломитизации. Наблюдается значительное упрочнение (по сравнению с коробчевской толщей) вплоть до 62 МПа.

Песковская толща. Распределение плотности и пористости по разрезу неоднозначно (из-за недостатка точек) и может трактоваться по-разному. Характерен четкий степенной тренд, отражающий уменьшение прочности вверх по разрезу в диапазоне от 31 до 5 МПа. Наблюдаются 2 отскока значений от общего тренда, обусловленных наличием в этих породах более прочного кристаллического кальцитового цемента регенерационного типа.

Для динамического модуля упругости и величины упругого отскока молотка Шмидта ни в одной толще не наблюдается четкой взаимосвязи с положением в разрезе, однако сохраняются общие тенденции, описанные для Rc.

- Установлена статистически значимая экспоненциальная взаимосвязь Rc и R:

Rc = 2,8903e0,0696R ;	(r² = 0,76, r = 0,87)

- Взаимосвязь E и R статистически не подтверждена (r²=0,53).

- Установлена схожесть полученного эмпирического уравнения с формулой для бетонов из ГОСТ 22690-88 и формулой Katz (2000) для пород разного генезиса, в том числе карбонатов.

Выводы

- Выявлены некоторые закономерности изменения физических и физико-механических характеристик по разрезу мячковского горизонта, обусловленные литолого-структурными особенностями пород.

- Взаимосвязь Rc и R для карбонатных пород мячковского горизонта в районе Домодедовского карьера имеет четкий экспоненциальных характер.

- Для уточнения уравнения пересчета необходима более строгая типизация пород и увеличение исследуемой выборки.