Изоморфная емкость структурных типов висмутидов палладия и платины

Шевчукова М.С.1, Каримова О.В.2, Еремин Н.Н.1

1МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва, 2 ИГЕМ РАН г.Москва,

Кафедра кристаллографии и кристаллохимии, 4 курс

Целью данной работы является изучение твердых растворов состава PtBi2-PdBi2 (инсизваит – фрудит), фазовых отношений, исследование возможностей замещения и вхождения элементов Pt и Pd в соединения друг друга.

У соединения PtBi2 существует 4 полиморфных модификации: низкотемпературная α-PtBi2 (пространственная группа Pbca, параметры элементарной ячейки a=6.732 Å, b=6.794 Å, c=13.346 Å), среднетемпературная β-PtBi2 (Pa-3 a=6.7022Å) [1], высокотемпературная γ-PtBi2 (P-3 a=6.46 Å c=6.27 Å), и самая высокотемпературная ẟ-PtBi2 (Pnnm) [2].

У соединения PdBi2 2 модификации: низкотемпературная α-PdBi2 (пространственная группа C2/m, a=12.74Å, b=4.25Å, β=102,58°, c=5.665Å) [3] и высокотемпературная β-PdBi2 (Cmc21 a=3.362 Å c=2.983 Å) [4].

Для изучения изоморфизма и взаимоотношений фаз в данном минеральном ряду были синтезированы шесть образцов со следующими составами шихты: PtBi2 – Pt0.8Pd0.2Bi2 – Pt0.6Pd0.4Bi2 – Pt0.4Pd0.6Bi2 – Pt0.2Pd0.8Bi2 – PdBi2. Синтетические фазы были получены методом «сухого» синтеза из простых элементов, взятых в стехиометрическом соотношении, в вакуумированных ампулах из кварцевого стекла. Сначала металлы плавились в течение 2 дней при температуре 750°C, после чего образцы закалялись и отжигались в течение 39 дней при температуре 350°C, с одним промежуточным перетиранием. Синтез проводился с избытком висмута.

Для идентификации полученных соединений был проведен рентгенофазовый анализ и исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии. Помимо этого для исследования термического поведения был проведен дифференциальный термический анализ и полученные соединения исследованы с помощью рентгенофазового анализа.

Выводы:

1. Установлено, что платина изоморфно замещает палладий во фрудите (-PdBi2) до 14 вес.%.

2. Палладий ведет себя иначе, а именно при минимальных концентрациях 3,5 вес.% стремится образовать собственную фазы α-PdBi2 и β-PdBi2.

3. Присутствие Pd позволило получить высокотемпературную модификацию γ-PtBi2 при более низких температурах.

4. При нагреве фрудит α-PdBi2 испытывает распад на PdBi и Bi.

5. Выдвинуто предположение, что присутствие Pt в качестве примеси препятствует фазовому переходу α-PdBi2 и β-PdBi2.

Список литературы:

1. Brese N.E., von Schnering H.G Bonding trends in pyrites and a reinvestigation of the structures of PdAs2, PdSb2, PtSb2 and PtBi2 // Zeitschrift fuer Anorganische und Allge meine Chemie. 1994. 620. P. 393–404.

2. H. Okamoto The Bi-Pt (Bismuth-Platinum) System // Journal of Phase Equilibria Vol. 12 No. 2 1991, 207-210

3. H. Okamoto The Bi-Pd (Bismuth-Palladium) System // Journal of Phase Equilibria Vol. 15 No. 2 1994, 191-194

4. L.S. Zevin, G.S. Zladanov, and N.N. Zhuravlev, X-Ray Investigation of the Structure of the Low-Temperature Modification of Bi2Pd,  // Zh. Eksp. Teor. Fiz,, 25, 751-754, 1953